PLIEGODEESPECIFICACIONESTÉCNICASGENERALES

## INDICE

CAPITULOI–MATERIALES

## Artículo1.	MATERIALESENGENERAL

  - Muestras

  - Partidas

  - Ensayos

  - Depósitos

## Artículo2.	CEMENTOS

  - CementoPórtlandartificial

  - Otroscementos

  - Estadoenelmomentodeusarlo

## Artículo3.	AGREGADOS

  - Arena

  - Agregadosgruesosparahormigones

  - Agregadociclópeo

## Artículo4.	ACEROS

  - Barrasparahormigonesarmados

  - Toleranciasenlasdimensiones

## Artículo5.	CALES

  - Calgrasaenterrones

  - Calgrasaenpolvo

  - Calhidráulicaenpolvo

## Artículo6.	MATERIALESPARAJUNTAS

  - Masticasfáltico

  - Otrosmaterialesparajuntas

## Artículo7.	AGUA

  - Aguadeconstrucción

  - Muestras

  - Ensayos

## Artículo8.	MATERIALESPARAOBRAS DE ARQUITECTURA

8.1	Piedrasderevestimiento

## Artículo9.	ASFALTOS

  - Asfaltoencaliente

  - Emulsiónasfáltica

## CAPITULOII-OBRASDESANEAMIENTO

| Artículo9. |  | LEVANTAMIENTOYREFECCIONDEAFIRMADOSYVEREDAS |
| --- | --- | --- |
|  | 9.1 | Depósitoytransportedematerialesextraídos |
|  | 9.2 | Refaccióndeafirmados |

Artículo10.EXCAVACIONES

  - Alcancedelospreciosunitarios

  - Replanteodefinitivo

  - Perfillongitudinaldelasexcavaciones

  - MediosysistemasdetrabajoaemplearenlaejecucióndelasExcavaciones.

  - Excavaciones a cielo abierto - Enmaderamientos, Apuntalamientosytablestacadosmetálicos

  - Liquidacióndeexcavacionespracticadosacieloabierto-Ancho dezanjas-Nichosderemache

  - Excavacionesensalademáquinas

  - Liquidacióndeexcavacionespracticadasensalademáquinas

  - Eliminacióndelaguadelasexcavaciones-Depresióndelasnapas subterráneas-Bombeoydrenajes

  - Puentes,planchadasypasarelas

  - Desagüespúblicosydomiciliarios

  - Interrupcionesdetránsito-Cartelesindicadores-Medidasdeseguridad

  - Rellenosyterraplenamientos

  - Depósitodelosmaterialesextraídosdelasexcavaciones

  - Materialessobrantesdelasexcavacionesyrellenos

## Artículo11.ESPECIFICACIONESVARIAS

  - Subpresión

  - Ensayosderesistenciadelterreno

## CAPITULOIII-OBRASDEARQUITECTURA

Artículo12.	EXCAVACION

  - Defensas

  - Perfiladodelasexcavacionespararecibirobrasdehormigón

  - Rellenodeexcavacionesdespuésdeconstruidaslasobras

## Artículo13.	TERRAPLENES

Artículo14.	HORMIGONES

  - Aprobacióndedosajes

  - Ensayos

  - Cumplimentaciónderesistenciaexigida

  - Proporcionesymedidas

  - Mezcladodelhormigón

  - Condicionesdemezcla

  - Aireincorporado

  - Moldesyencofrados

  - Armaduras

  - Transportedelhormigón

  - Aplicacióndelhormigón

  - Juntasdeconstrucción

  - Temperaturadelhormigón

  - Curadodelhormigón

  - Desencofrado

  - Terminación

## Artículo15.	CALIDADDEEJECUCIONDELASOBRASYSUSMATERIALESArtículo16.	DETALLESCONSTRUCTIVOS

  - Mezclasaemplear

  - Elementosdehormigónarmadoyespesoresnoespecificadosdemuros

  - Excesosdeexcavaciónbajofundaciones

  - Pruebadefuncionamientoycarga

  - Gastosdebombeoydrenaje

## Artículo17.NORMASDEMEDICIONDEOBRAS

Artículo18.	DE LACONSTRUCCIONDEOBRACIVIL

  - Cimientos

  - Capaaisladorahorizontal

  - Capaaisladoravertical

  - Vanosydinteles

  - Contrapisos

  - Pisos

  - Mezcladerevoquesyhormigónparaobrasdearquitectura

## CAPITULOIV-	ELECTRICIDAD

INDICEDEPLANILLAS

PLANILLANº1	Anchosdezanjayvolúmenesdeexcavación

PLANILLANº2	Anchosdezanjayvolúmenesdeexcavación

PLANILLANº3	Anchosdezanjayvolúmenesdeexcavación

PLANILLANº4	Diámetroypesopormetrolinealdehierroparaarmadurasde

hormigón

PLANILLANº5	Forma,tipoydimensionesdeganchosyempalmesdebarras

dearmadurasparaestructurasdehormigónarmado

PLANILLANº6	Profundidaddelasjuntasdeplomoparacañeríasypiezases-

pecialesdehierrofundido

PLANILLANº7	Profundidadmínimadelasjuntasdeplomoparacañeríasde

acerolaminadosincosturadeenchufenormal

PLANILLANº8	Profundidadmínimadelasjuntasdeplomoparacañeríasde

acerosoldadasasolapaconenchufeadoblereborde

PLANILLANº9	Tabladedosajedemorteros,mezclasyhormigonessimples

PLANILLANº10	Hormigonesdearmar-Hormigonessimples

## NORMAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULOI-MATERIALES

## Artículo1-MATERIALESENGENERAL

  - Muestras

ElContratistapresentaráalaInspección,sincargoalguno,muestrasdetodoslosmaterialesaemplearseprocedentesde fábrica, procesados o producidos en obra, en las cantidades necesarias para ser sometidos a los ensayos y análisisnormales,quepracticaráelpersonaldeInspeccióndelCOMITENTE,oelLaboratoriodeEnsayosdeMaterialesqueéstedesigne(I.T.I.E.M.oL.E.M.I.T.)sobrelabasedeloscualesseránaceptadosorechazados.

Antes de iniciarse las obras se depositarán en la Inspección las muestras selladas con etiquetas que indiquen laprocedencia, nombre del fabricante, marca de fábrica, tipo de fabricación y demás elementos identificatorios, las queademásestaránfirmadasporelContratista.

  - Partidas

Laspartidasdelosdistintosmaterialesdestinadosalaejecucióndelasobras,llenaránsatisfactoriamente,conrelaciónalasmuestrasaprobadas,lascualidadesquehandeterminadosuaceptación.

Para verificarlo, la Inspección tomará muestras en la obra, de los depósitos o acopios de materiales ya procesados y/oproducidos, cuantas veces lo estime necesario y hará realizar los análisis y ensayos pertinentes. Si los ensayos noconcuerdan con los de las muestras respectivas y no conforman las exigencias de este pliego, se ordenará el retiro ocorrección, a juicio de la Inspección, de los materiales cuando estuviesen depositados en obra. En caso de que sehubieranyautilizadopodráordenarlademoliciónoretiroyreconstruccióndelaparteafectada.

Losgastosdeextracción,embalaje,envíodelasmuestrasalLaboratoriodeEnsayosdeMateriales,yarancelessonporcuentadelContratista.

Elhechoqueenladocumentaciónsecitenartículosomaterialesdeterminadasmarcasofábricasoelnúmerodecatálogo de determinadas casa comerciales, tienen por objeto definir claramente lo que el COMITENTE desea en cada caso y elvalor que se debe prever para los mismos. El Contratista podrá proponer artículos o materiales similares o de otrasmarcas que reúnan las condiciones de calidad, dimensiones, características y precios iguales al indicado, los que seránsometidos a aprobación antes de adquirirlos. La no aceptación por parte de la Inspección, equivaldría a exigir la marcaexpresamenteestablecidaolaequivalenteajuiciodelaInspección.

  - Ensayos

ParaelensayodelosmaterialesespecificadosenPliego,seaplicaránlasnormasdelE.P.A.S.ydelInstitutoArgentinodeRacionalizacióndeMateriales(IRAM)quesehayanpublicado,yenaquéllasquenohaynormas,seregiránporlasdelaAmerican SocietyforTesting Material (A.S.T.M.) o Bureau ofReclamation, salvo el caso de ensayos especiales cuyodetallefiguraenestePliegooloestablecidoenlasEspecificacionesParticularesdeCarácterTécnicoy/oplanos.

  - Depósitos

Alacopiarlosmaterialesautilizarenlasobrassecuidarádenoproducirentorpecimientosaltránsito,alescurrimientodelasaguassuperficialeso provocar cualquier inconveniente.Todo daño causado por estosacopios, voluntaria oaccidentalmente,deberáserreparadoporelContratista.

Todomaterialacopiadoyaprobadoquesepierdadebidoalluviasoinundaciones,y/oquefuerellevadoporavenidasdeagua o cualquier otra causa, será repuesto por el Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, sin derecho a exigir pagoalguno por estas reposiciones, salvo que la causa fuera de fuerza mayor según lo estipulado en las EspecificacionesGeneralesdeCarácterLegal.

## Artículo2-CEMENTOS

  - -Cementopórtlandartificial

Todo el cemento Pórtland que se emplee en la construcción de las obras será "cemento Pórtland artificial normal", yresponderá estrictamente a las especificaciones de la Norma IRAM 1503, aprobadas por Decreto del Poder EjecutivoNacionalN°382/76.

En cualquier momento la Inspección podrá ordenar al Contratista que entregue las cantidades de cemento necesariaspara verificar pruebas de vigilancia. Las muestras serán extraídas en la forma y tiempo que indique la Inspección. Si elresultadodelosensayosnofueresatisfactorio,laInspecciónrechazarálapartidadecementocorrespondiente.

ElContratistadeberáconservarelcementobajocubierta,bienprotegidodelahumedadeintemperie.Nosepermitiráelempleodecementosquehubieransufridodeterioros,envejecimientosoquenoconservarenlascondicionesqueteníanaltiempodesurecepción.

El almacenaje de cemento de distintas procedencias se hará separadamente y en forma que permita inspeccionarlos oidentificarlos.Desdequeseempieceahormigonarhabrápermanentementeenlaobraunacantidaddecementotalquepermitaabastecercomomínimodurantequince(15)díaslasnecesidadesparalapreparacióndelhormigóndeacuerdoalplandetrabajosaprobado.

El Contratista no empleará cemento que tenga más de sesenta (60) días de almacenaje en su depósito y dispondrá suplandetrabajoparaajustarlossuministrosenestascondiciones.

  - -   Otroscementos

A solicitud del Contratista, el COMITENTE autorizará el empleo de cementos de alta resistencia inicial, su provisión sesujetaráalpliegodecondicionesarribamencionado.

Cuando por razones especiales que en cada caso deberá ser justificada, el Contratista estimara necesario recurrir alempleodecementosespeciales,deberásolicitaralCOMITENTElaautorizacióncorrespondiente.

Previamentealaautorizacióndetalescementos,elContratistaentregarálasmuestrasparasuaprobación,siendoporsucuentatodoslosgastosqueaesefinseoriginen.Ademásdeberádocumentardebidamenteeltiempodeestacionamientodeesematerial,puesdeberáserdemuyrecientefabricación.

  - -	Estadoenelmomentodeusarlo

Elcementoseemplearácompletamentepulverulento,sinlamenortendenciaaaglomerarseporefectosdelahumedaduotrascausas,sacándolodesuenvaseoriginal.

Nosepermitirálamezcladecementodedistintasprocedenciasaunquehayansidoaprobadassusmuestrasrespectivas.

## Artículo3-AGREGADOS

  - -   Arena

- Características:Elagregadofinoestaráconstituidoporarenasnaturalesuotrosmaterialesinertesdecaracterísticasequivalentesaprobadasounacombinacióndeellos;estaráconstituidoporpartículasduras,resistentes,durables,que satisfaganlasestipulacionesdeestepliego.

La arena debe ser deorigen feldespático o cuarzoso, no se permitirán las de origen calcáreo; ni tampoco las quecontengansalitres;encasodesupresenciaseprocederáalanálisisquímico.

- Composicióngranulométrica:SeajustaráalodispuestoenlasEspecificacionesParticulares.

- Sustanciasextrañas:Elporcentajemáximodesustanciasextrañasnoexcederádelossiguientesvaloresenpeso:Carbónylignito	0,5%

MaterialquepasaporeltamizStandartUS.200	2,0%

Arcilla	1,0%

Sulfatos"SO3"	0,1%

Pérdidasporlavado	2,0%

LapresenciademateriasorgánicasseinvestigaráporelmétodocolorimétricodeAbrams-Hardersiendolacoloraciónmáximapermitidalanúmero2.

Si el resultado de estos ensayos fuera desfavorable, será determinante para la aceptación o rechazo el "Ensayo deMortero",indicadoenelincisod)delpresenteartículo.

- EnsayosdeMorteros:Losensayosefectuadosconmorterospreparadosconelagregadofinoaemplearseenlaobradeberán acusar, a los 7 y a los 28 días, resistencia a la tracción y compresión no menores del 90% de los obtenidosconmorterospreparadosconarenanormalyelmismocemento.

- Durabilidad:Cuandoelagregadofinoseasometidoacinco(5)ciclosalternadosdelensayodedurabilidadrealizadoconsulfatodesodio,arrojaráunapérdida(pesada)menordel10%.

- Agregados finos de distintas procedencias: Los agregados finos de distintas procedencias no se almacenarán en lamisma pila, ni se usarán alternativamente en una misma estructura, salvo que puedan identificarse, concretamente,laspartesdeestructurasconstruidasconunauotraclasedeagregados.

SecumpliránlasdisposicionesdelanormaO.S.N.2.001delaño1946ylasnormasIRAMNº1.512;1.573y1.627.

  - -Agregadosgruesosparahormigones

RigenlasnormasO.S.N.Nº2.002(1946)eIRAMNº1.531-1.627-1.644ycomplementarias.

- Características:Comoagregadogruesosepodráemplearpiedrapartidaocantosrodadosdebiendoserinalterablesal fuegoyalasheladas.

LapiedrapartidaserádeorigensilíceoograníticouotrapiedraaprobadaporlaInspección. Loscantosrodadosserándecuarzodeorigenígneo.

Lostrozosdepiedrapartidaocantosrodadosseránlimpiosylibresdesalesquepuedanperjudicaralhormigón.

Eltotaldeimpurezasinorgánicasnoexcederádel5%delpeso,laabsorcióndeaguanoserámayordel10%.

La resistencia a la compresión de los agregados gruesos deberá ser igual como mínimo a la del mortero a que seagreguen a los veintiocho (28) días. Las dimensiones de los trozos estarán comprendidas como límite entre 5 y 50mm.,empleándoselosquecorrespondansegúneltipodehormigónapreparar,peroladimensiónmáximanodeberásermayorquelatercerapartedelespesormínimodelaestructuraaconstruir.

Lagranulometríaentrelasdimensioneslímites,deberásergradualenformaqueseobtengalaperfectacompacidaddelhormigón.AestefinlaInspecciónordenarálaclasificacióndelmaterialmedianteelempleodezarandasapropiadas.

Laspruebasdetamizadoseefectuaránenobra,paralocualelContratistadispondrádeloselementosnecesarios. LosdemásensayosseefectuaránenelLaboratoriodelI.T.I.E.M.

- Sustanciasextrañas:Elporcentajemáximodesustanciasextrañasnoexcederádelossiguientesvalores:

MaterialquepasaeltamizStandarUS200.....................................	1	%

Carbónylignito................................................................................	1	%

Arcilla................................................................................................	0,25	%

Fragmentosblandos.........................................................................	3	%

Lajas,piezaenlacualsumayordimensiónseasuperior5veces

lainferior...........................................................................................	20	%

- Durabilidad:Cuandoelagregadoseasometidoacinco(5)ciclosalternadosdelensayodedurabilidad,realizadoconSulfatodeSodio,lapérdidanoexcederáel12%.

## Artículo4-ACEROS

4.1-Barrasparahormigonesarmados

ElaceroaemplearserádetipocomercialdemarcaconocidaaprobadaporelI.T.I.E.M.paraconstruccionesdehormigónarmadoquecumplaconlascaracterísticasindicadasenelsiguientecuadro:(Art.A.2-ApéndiceI-DecretoN°2.241/70).

| Tipo dedesignación | Tensióncaracterística defluencia real o con-vencional(Kg/cm2) | Resistenciacaracterísti- caderoturaatracción (Kg/cm2) de rotura s/diá-metro(%) | Alargamientomínimo | Plegado a 180diáme- troPernooMandril | Tensiónadmisible(Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAceroComún | 2.300 | 3.500 | 20 | 1d | 1.400 |
| IIAcerocomún torsionadoenfrío | 3.700 | 4.100 | 10 | 2d | 2.000 |
| IIIAceroconformadop/hormigón y torsionadoenfrío | 4.400 | 4.900 | 9 | 3d | 2.400 |
| IVAceroestiradoenfrío | 5.500 | 5.000 | liso8 conf.7 | sin.conf. 3 dconf.4d | 2.700 |
| Aceroparamallas | 5.500 | 6.050 | liso8 conf.7 | 5d 5d | 3.000 |
| VAceroconformado parahormigón ytorsionadoenfrío | 5.500 | 6.050 | 8 | 5d | 3.000 |

Lasbarrasdeberánserdeprimeramano,nuevas,bienhomogéneas,libresdepinturasomaterialesterrosos,sinfisurasnitorceduras.Lascapasdeóxidoquepuedanllevaradheridas,nodebenllegarapicarlasuperficie.

La Inspección podrá ordenar al Contratista que entregue las cantidades de barras de acero necesarias para verificarpruebasdevigilanciaypodráexigirencadapartidadeaceroenbarralarealizacióndeunensayoalatracciónyunensayoa la dobladura por cada cinco (5) toneladas de acero con un mínimo de dos ensayos a la tracción y dos ensayos alplegadoparapequeñaspartidas.

Si uno de los ensayos no diera correcto, se apartará el lote de la partida correspondiente, su aceptación dependerá delresultado que den los ensayos complementarios hechos sobre otras dos muestras, que deberán ser satisfactorias paraambas.Siunodeellosdieramal,elloteserárechazado.

4.2. - Tolerancias en las dimensionesSeadmitiránlassiguientestolerancias:

Endiámetrohasta025mm	0,50mm

másde025mm	0,75mm

Enpeso	6.00%

Latoleranciaenelpesoserefierealadiferenciaentreelpesoteóricoyelreal,tomando7,85t/m3comopesoespecíficoparaelacero.

## Artículo5-CALES

  - -   Calgrasaenterrones

Provendrá de la cocción de calcáreos de gran pureza, deberá contener 90% de óxido de calcio y ser de recientefabricación.Unavezapagadadeberáformarunamasapastosaycompletamenteuniforme.Losterronesseapagaránenbateas impermeables en forma paulatina, luego se hará pasar la pasta a través de una malla fina de alambre y se ladepositaráenunafosaabiertaenelterreno,revestidadeladrillos,dondeseladejarádiez(10)días,comomínimoantesdeusarla,cuidandoquenofragüe.

  - -   Calgrasaenpolvo

Seobtendráporextinciónenfábricadecalgrasaenterronesespecificadaenelart.5.1.ydeberácontener90%deóxidodecalcio.

Contratistadeberájustificarquelacalqueutilizaesderecienteextinción,sincuyorequisitonosepermitirásuempleo.

  - -   Calhidráulicaenpolvo

Provendrádelacoccióndecalcáreosquecontengansilicatosdealúminaymagnesioycuyaextinciónhayasidoefectuada cuidadosamenteenfábrica.Ensayadaenunmorteronormaldeproporción:1partedecalhidráulicay3partesdearenanormalenpeso,deberádaralosveintiocho(28)díasunaresistenciaalacompresiónde30Kg./cm2.

Lacaldeberáproveerseenenvasesherméticosydepositarseenlugaressecosalamparodelaintemperie.

Las cales hidratadas en polvo, deberán ser de marca aceptada por el COMITENTE y se proveerán en sus envasescerrados,herméticosyprovistosdelsellodelafábricadeprocedencia;nodeberánpresentaralteracionesporefectosdelaire o de la humedad, de las cuales deberán ser protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Atenderán a losrequisitosfijadosporlaNormaIRAM1.626.

## Artículo 6-MATERIALES PARAJUNTAS

  - -   Masticasfáltico

La preparación de mastic asfáltico para la ejecución de capas aisladoras y juntas de cañerías, se hará en base a losproductos de destilación del petróleo que mejor se adapten a cada caso. Este producto se adicionará con arena silíceafina, cemento u otro agregado inerte finalmente pulverizado, aprobado por la Inspección. Para las capas aisladoras sepreparará mastic por mezcla de una parte de producto asfáltico y tres partes de agregado pulverulento, medidas envolumenysutemperaturadeaplicaciónseráde160°Caproximadamente.

Antesdeutilizarlosmateriales,elContratistadeberápresentarmuestrasalosefectosdesuaprobaciónporel

## COMITENTE

ElmasticasfálticoqueempleeelContratistaenesecasodeberáajustarseestrictamentealasmuestrasprobadas.

  - -	Otrosmaterialesparajuntas

ResponderánalasrespectivasEspecificacionesTécnicasdeCarácterParticulary/oespecificacionesdeplanos.

## Artículo7-AGUA

  - -   Aguadeconstrucción

La provisión de agua de construcción será por cuenta delContratista y se considerará incluída en los precioscontractuales. En estos casos el agua que se emplee no deberá contener impurezas o sales en solución que alteren laresistenciadelosmorterosyhormigonesoataquenlasarmadurasdeaceroyseránporcuentadelContratistalosgastosque origine la clarificación o cualquier otro tratamiento necesario para hacer que el agua sea utilizable a juicio de laInspección. Esta podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a emplear, los que serán efectuados con cargo alContratista.RegirálanormaIRAM1601ycomplementarias.

Será potable, (es decir apta para ser consumida por seres humanos), limpia, no deberá contener sales que ataquen alcementooalhierro,debiéndosehaceranálisisprevios,asatisfaccióndelaInspección.

Encasodenopodercontarconaguaentalescondiciones,enlasproximidadesdelaobra,laInspecciónpodráexigirdelContratista, el tratamiento químico o físico ,que fuere preciso, de la que exista en la localidad, de acuerdo con lasindicacionesdelaaceptacióndeaquella.

Elgastoconsiguiente,sedaráporprevistoenlospreciosestipuladosyseráporcuentadelContratista.

  - -   Muestras

LatomademuestrasparaensayosseharáporlaInspeccióndeacuerdoalasinstruccionesqueéstaimparta.

  - -   Ensayos

Enlosensayosconmorterospreparadosconlosmaterialesyaguaaemplearenlaobra,laresistenciaalacompresiónya la tracción, a los (7) días, resultarán no menores del 90% de los obtenidos con morteros preparados con los mismosmaterialesyaguareconocidacomodebuenacalidad.

## Artículo 8-MATERIALES PARAOBRAS DE ARQUITECTURA

8.1-	Piedrasderevestimiento

Las piedras a emplear en los trabajos de revestimiento serán las que se indiquen en cada caso. Deberán tener suestructurayaspectocorrectoyresistentes,ysindefectos;carecerdepicadurasygrietas.

Todapiezadefectuosaserárechazada.Lalabradelosparamentosseejecutaráenlaformaespecificadaencadacasoyconelmayoresmerohastaobtenersuperficiesperfectamenteregulares.EnconformidadconlosdetalleseinstruccionesquesuministreelCOMITENTE

Antesdesucolocacióndefinitiva,todoslosmotivosescultóricosserepasaránparasubsanarcualquierdesperfecto.

## Artículo9-ASFALTOS

Normasdeensayos

ParalaejecucióndebasesycarpetastipoconcretoasfálticorigeelCapítuloN,SecciónN-IdelPliegoGeneraldeCondicionesyEspecificacionesTécnicasmásusualesdela D.N.V.-

  - Descripción

Estos trabajos consistirán en la ejecución de bases y carpetas asfálticas formadas por uno o más capas preparadas encaliente,empleandocementoasfálticoylosagregadossiguientes:

-Agregadogrueso

    - Agregadofino	Puedenserobtenidosportrituraciónde

      - Arenasilícea	rocassanasodelzarandeodegravas.-

      - Rellenomineral

Las superficies a recubrir podrán ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentesdebidamentereparadosyaseamediantebacheooselladosiemprequesuestadogenerallopermita.-

  - Métodoconstructivo

Rige lo dispuesto en la Sección N-I Título N-I-1 del Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas MásUsuales-Año1971delaDirecciónNacionaldeVialidadenloreferentealaejecucióndebasesycarpetastipoconcretoasfáltico.-

  - Materiales

RigeloespecificadoenelTítuloN-I-2,salvolasmodificacionessiguientes:

    - Seanulalaprimerapartedelpárrafo4delapartadoNI-2-1ysereemplazaporlosiguiente:Enlosagregadosparamezclasasfálticas,exceptoelsuelocalcáreosedebencumplirlassiguientesexigencias:

      - PLASTICIDAD:Sobrelafracciónquepasaeltamiz420(Nº40)elIndicedePlasticidadserámenoroigualal4%(Ip<ó=4%).-

Elensayodeplasticidaddeberáserrealizadodelasiguienteforma:Setomaporcuarteounamuestracomprendidaen1Kgy11/2Kg,setamizaelmaterialensecoporeltamizNº40,elmaterialretenidoenestetamiz,selavasobreelmismo,con la menor cantidad de agua posible. Se recibe el material que pasó por el tamiz Nº 40 tanto por vía seca y por víahúmeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar sólo por secado en estufa a temperatura menor de60ºC,nodebiendosereliminadaporningúnotromediocuandolamuestrasehallaconunahumedadequivalenteentreellímite plástico y el límite líquido deberá procederse al ensayo según los procedimientos corrientes establecidos en lasNormasVN-E.2y3/65.-

      - RELACION VIA SECA/VIA HUMEDA DEL PASA TAMIZ Nº 200: Si el material que pasa el tamiz Nº200porvíahúmedaesmayordel5%respectoalpesototaldelamuestra,lacantidaddemateriallibradoporeltamizNº200ensecodeberáserigualomayorqueel50%delacantidadlibradaporlavado.-

      - EQUIVALENTEDEARENA:ElmateriallibradoporeltamizNº4,previomortereadodelretenidoendi-chotamizempleandounmangodegomayensayandoluegodeacuerdoalaNormaVN-E-10-67deberátenerun"EquivalentedeArena"mayoroiguala50.-

      - Elincumplimientodeunosolodelostresparámetrosconsideradosanteriormente,motivarálainacepta-bilidaddelaarenadetrituracióncomocomponentedelamezclaasfálticaencaliente.-

    - YACIMIENTO DE AGREGADOS LOCALES: Queda anulado el apartado N I -2-2 y reemplazado por el siguiente:LosagregadospétreoslocalesylossuelosseránextraídosdeyacimientoselegidosporelContratista.Siendoporcuentadel mismo la ubicación, estudios, derechos de paso y explotación, destapes, zarandeos, trituración, excavación, carga,transporte

ydescargaenloslugaresdeacopiooutilización,norecibiendoporellopagodirectoalguno.-

    - ACOPIO DE MATERIALES: El apartado N-I 2.13 "Acopio de Materiales" queda anulado y reemplazado por elsiguienteenigualdesignación.-

Losagregadosdepositadosenlosacopiosdeberánestardeacuerdoconlasexigenciasestablecidasparacadamaterialenlasrespectivasespecificaciones.-

Los lugares de emplazamiento para acopios presentarán una base limpia, libre de yuyos, malezas y residuos, yfirmementecompactada.-

Los acopios terminados deberán tener una forma regular, si se prevé segregación de los agregados, los mismos sedepositaránencapasuniformesdealturainferiora1,50metros.-

Silosacopiosserealizaranconcintatransportadora,éstosdeberánachatarsecontopadora.Lasdistintasfraccionesdeagregadosdeberánacopiarseenformatalquenoseproduzcanmezclas.NOsepermitiráelempleodeagregadosquesehayanmezcladoconmaterialesextraños.-

La descarga del acopio de todo material se realizará sobre la base preparada, siendo luego acomodado mediantetopadora.-

Enningúncasoseadmitiráladescargafueradelabaseantesmencionada.Lasruedasdeloscamionesnodeberánllevar residuososuciedadsobrelabasedeacopio.-

    - TOMAYREMISIONDEMUESTRAS:Elapartadoc)AgregadosPétreosdelN-I2.14quedaanuladoyreemplazadoporelsiguienteconigualdenominación.-

c)AGREGADOSPETREOS:Losmaterialesdestinadosalaobrayobtenidosdeyacimientosqueseexplotanex-presaydirectaoindirectamenteporelContratista,sedesignancomo"Materialeslocales".Estosmaterialesdebe-ránseraprobadosantesdetransportarlosallugardecolocaciónoacopioenobra.-

Losmaterialesquenorespondenaladefiniciónde"Materialeslocales"sedistinguenconelnombrede"Materiales comerciales".-

Losripiosdeberánserseparadosenfraccionesyacopiadosenpilasseparadas,atalefectoseconsiderarácomotamiz de corte el 3/8" o el Nº 4.-De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más fre-cuentementesilaInspecciónloconsideranecesarioparaefectuarlosensayosdegranulometría.-

Elensayodedesgaste"LosÁngeles"serealizarácadavezquelodecidalaInspección.-

Setomaránmuestrasdematerialesparaserensayadosporduplicado,unaporcadajornadadetrabajo, antesdeserutilizada.-

Elpesodecadamuestranoserámenordeloindicadoenelsiguientecuadro:

| TAMAÑOMAXIMODELAGREGADO | PESODECADAMUESTRA |
| --- | --- |
| 9,5mm(3/8)omenos 9,5mm(3/8")a19mm(3/4") 19mm(3/4")a38mm(11/2") 38mm(11/2")a76mm(3") | 1Kg 2,5" 10 " 25 " |

Cuando se trata de materiales destinados a la preparación de mezclas asfálticas, las muestras para las verificaciones(cantidad de material o de fracción suministrada por cada alimentador y granulometría) se tomarán a la salida de lossistemas alimentadores en frío debiendo realizarse, como mínimo, un ensayo por material o fracción de agregado porcada1000 Tn o por jornada de trabajo.-

En el caso de que las proporciones no sean correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los predosificadoressiguiendolasindicacionesdelaInspección.-

Silosensayosgranulométricosqueunaovariasfraccionesnocumplenconloslímitesdevariaciónadmisiblespropuestospor el Contratista al presentar la "Fórmula para la mezcla en obra" no permitiendo obtener la mezcla especificada, elmaterialolosmaterialesafectadosdeberánserretiradosdelaobra.-

Además por cada 1000 Tn de mezcla o jornada de trabajo serán extraídas muestras de los silos en caliente paraverificarlasproporcionesdelpastón ypara proceder alcontrolde rutinade la granulometría de la mezcla.-

  - Fórmulasparalasmezclasasfálticas

RigelodispuestoenelCapítuloN-I3salvolassiguientesmodificaciones:

    - El Título N-I.3 Fórmula para las mezclas asfálticas, queda anulado y reemplazado por el siguiente de igualdesignación.-

Antesdeiniciarelacopiodelosmaterialesqueentraránenlapreparacióndelamezclabituminosa,elContratistadeberásolicitar, con la debida anticipación, la aprobación de la "Fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debepresentar,conlacualsecumplenlasexigenciasestablecidasenlasespecificacionescorrespondientes.-

Nopodráiniciarseelacopiodematerialeshastatantolafórmuladeobraseaaprobada.-

No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligación delContratista.-

Al someter a consideración la fórmula para obra, el Contratista deberá presentar dosajes Marshall completos, quedemuestrenelmejorusodelosmaterialespropuestos.-

En dicha "Fórmula" se consignará la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en queintervendránenlamezclalosagregados,elrellenomineralsiserequiere,yelligantebituminoso.-

Consignaráademáslagranulometríadelamezclayelresultadodelosensayosrealizados,losqueincluirán:desgasteLos Ángeles, Clasificación Mineralógica, Adherencia, Absorción, Peso Específico Aparente, Peso Específico Seco y PesoEspecíficodelosAgregadosSaturados,adjuntarálasnecesariasmuestrasdelosmaterialesautilizar,aefectosdequelaInspecciónverifiquelosresultadosdelosensayos.-

Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Inspección, el contratista estará obligado a suministrar una mezclabituminosaquecumplaexactamentelasproporcionesygranulometríaenellasfijadas,conlassiguientestolerancias:Máso menos 0,25% para el material bituminoso; más o menos 4 % para las cribas y tamices de la de mayor abertura, hasta4,8mm(Nº4)inclusive,másomenos3%paralostamices2,4mm(Nº8)a149u(Nº100)ambosincluidosmásomenos2%paraeltamiz74u(Nº200).-

Esas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo, los cuales se hallarán a su vez entre loslímitesestablecidosenlaespecificacióncorrespondiente.-

Conjuntamenteconlapresentacióndelafórmulaparalamezclaenobra,elContratistadeberásometeraconsideraciónloslímitesdevariaciónadmisiblesdelosdistintosagregadosqueformaránpartedelamezcla.-

La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a acopiar,cualquiermaterialquenocumplaestacondicióndeberáserrechazado,atalefecto,serealizaránensayosdegranulome-tríaporcada200m3dematerialacopiado,entalcasolaInspecciónnomediránicertificaráloscorrespondientesacopios.- Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fórmula deberá además asegurar la obtención de un productoquerespondaalassiguientescaracterísticascuandoselosometaalosensayosdecontroldecalidaddemezcladeobradescriptaenN-I5.11yespecificacióncomplementaria.-

SegúnensayoMarshalldescriptoenlaNormadeEnsayoMarshallVN-E.9-67ysucomplementaria,sedeberáncumplirlossiguientesrequisitos:

- NúmerodegolpesporcadacaradelaprobetaParaconcretoasfáltico:75

- Fluencias:2,0a4,5mm.-

- Vacíos:

Parabasedeconcretoasfáltico:	entre 4 % y 7 %Paracarpetadeconcretoasfáltico:		entre3%y5%

Calculadoenbasealpesoespecíficoefectivodelamezcladeárido(MétododeRice).-

- Relación betún-vacíos:

Parabasedeconcretoasfáltico:	entre50%y70%

Paracarpetadeconcretoasfáltico:entre70%y80%

- RelaciónC/Cs:

Parabaseycarpeta:Menoroiguala1

Siendo:C-Concentraciónenvolumende"Filler"enelsistemafillerbetún(considerándose"filler"alafraccióndelamezcladeáridosquepasaeltamizIRAMo(Nº200).-

Cs-concentracióncríticadel"filler".-

- Estabilidad:

Parabasedeconcretoasfáltico,mínimo:	KgParacarpetadeconcretoasfáltico,mínimo:Kg

- Relación estabilidad-fluencia:

Para base de concreto asfáltico, mínimo:1900 Kg/cmParacarpetadeconcretoasfáltico,mínimo:2100Kg/cm

Deberáevitarsetendenciasalograrestabilidadesmáximascoincidentesconfluenciasmínimas.-

- ElensayoMarshallseefectuarádeacuerdoconlatécnicaestablecidaenlaNormaVN-E9-67ysucomplemen-taria.-

- La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en laSección E-IV "Ensayo de Compactación- inmersión" para medir la pérdida de estabilidad Marshall debida a efectos delaguasobremezclasasfálticas.Sidurantelaejecucióndelaobrasedemuestraquelamezclanocumpleestacondición,elContratistaestaráobligadoaadoptarunadelassiguientesmedidasparaobtenerelresultadoexigido:

- -Cambiarelagregadopétreo.-

- -Agregarunciertoporcentajedecalhidratada.-3-Incorporarmejoradordeadherencia.-

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas tres medidas, correrán por cuenta del Contratista.-Cualquiera sea la solución que el Contratista elija, deberán cumplirse siempre las demás exigencias relativas a la mezcla.-EnestoscasoselContratistadeberásometernuevamentealaaprobacióndelaInspecciónlafórmuladeobra,enlaforma antesdescripta.-

    - MAQUINAMEZCLADORAFIJA:Elpárrafo"c"delapartadoN-I4-10quedacomplementadoconlosiguiente:Enlosdosificadores de material en frío, se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregadoestuvieseacopiadoendosomásfraccionesgranulométricas,seexigiráunatolvaparacadafracción.-

    - MAQUINATERMINADORAPARADISTRIBUCIONDELAMEZCLA:ElpárrafoN-I4-13quedacomplementadoenelsentidodequeseutilizaráparalacolocacióndelascapasdematerialbituminosounamáquinaterminadoraconcontrolelectrónicodeespesorydirección.-

- Estabilidad,fluenciayporcentajesdevacíosdelasmezclasencaliente

El apartado N-I 5.11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: El control de calidad de la mezcla se realizarátomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 Tn o fracción, además se tomarán muestras de camióninmediatamente después de mezclado, a razón de una por cada 500 Tn. Sobre estos materiales se realizarán lossiguientesensayos:

- Muestrasdematerialsobrecamión

SeejecutarádeacuerdoconloespecificadoenlaNormadeEnsayoVN-E9.86apartado9.8ControldeProducción. Elnúmerodegolpesporcaraseráelqueseindicaenestaespecificacióncomplementaria.-

- Muestrasdematerialdistribuidoporlaterminadora

Sobrecadajuegodetresmuestrasserealizaráelensayodeextraccióndebetúnygranulometríadelosagregados.-

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueran distintos a los previstos por las Especificaciones o norespondieran a la "Fórmula de Obra", el Contratista estará obligado a corregir los procedimientos de incorporación y/omezcladodelosmateriales,enelplazode24horas;cumplidoeseplazo,laInspecciónpodrásuspenderlostrabajoshasta queseefectúenlascorrecciones.-

No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor inferior alespecificado, y el Contratista estará obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento del árearechazada se efectuará sobre las cantidades computadas como se indica en N-I 7.2 y se calculará multiplicando dichaáreaporelespesorteóricodelacaparechazadayporelpesoespecíficoquelecorrespondadeacuerdoconlatablaquevaenelincisob)deN-I5.8.-

Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada,se suspenderá la preparación de mezcla hasta que elContratistacorrijaconvenientementelafórmulaoelprocedimientodetrabajo,segúncorresponda.-

- Medición

RigelodispuestoenelTítuloN-I7salvolassiguientesmodificaciones:

  - En el Título M-I 7 se incluyen los siguientes apartados N-I 7.9 "Agregados pétreos para la construcción decarpetasybasesconmezclasbituminosas".-

Estosmaterialessemediránentoneladas,paralocualsemultiplicaránlascantidadesdemezclacolocadaycompactada,medidasencadasección,comoseindicaenN-I7.2porlosporcentajesenqueseincorporacadaagregadoalamezcladeacuerdoaloestablecidoenla"Fórmulaparalamezcla"conlastoleranciasypenalidadesdeterminadasenN-I5.-

- Formadepago

Rige lo dispuesto en el Título N-I 8 con las modificaciones siguientes. El Título N-I 8 "Forma de Pago" queda anulado yreemplazadoporelsiguiente:

  - Ejecucióndecarpetasybasesconmezclabituminosa

Se pagará por tonelada de mezcla colocada y compactada, medida en la forma establecida en N-I 7.2, a los preciosunitarios de Contrato para los Item respectivos. Estos precios serán compensación total por barrido y soplado de lasuperficiearecubrir;calentamientoymezcladelosmateriales;carga,transporte,descarga,distribuciónycompactaciónde la mezcla; corrección de los defectos constructivos; riego con agua de las banquinas, incluido su provisión y transporte,acondicionamiento,ejecución,señalizaciónyconservacióndelosdesvíosdurantelaejecucióndeestostrabajos,comoasí tambiéntodootrogastonecesarioparalarealizaciónyconservacióndelostrabajosespecificadosynopagadosenotroItemdelContrato.-

Estospreciostambiénsoncompensaciónportodomaterial,manodeobrayotrosgastosqueseoriginanporlaadopcióndecualquieradelastresmedidasque,paramejorarlaadherenciadelasfaltoalagregado,seestablecenenelTítuloN-I3.-

Encasoquedurantelaejecucióndelostrabajossecompruebequela"FórmulaparalamezclaenObra"presentadaporelContratista,nocumpleconlosrequisitosestablecidosenlasespecificaciones,laInspecciónordenarálamodificacióndeesta"Fórmula"ytodoslosmayoresgastosqueseproduzcanporestacausa,incluidoslosquesedebanamayor

consumo de material bituminoso, relleno mineral u otros componentes de la mezcla, serán por exclusiva cuenta delContratista.-

Estaformadeliquidaciónprocederátambiéncuandolasmodificacionesdedicha"Fórmula"seanefectuadasapropuestas del Contratista, sin embargo los agregados pétreos, materiales bituminosos y el relleno mineral que deba usar elContratista para cumplir con toda nueva fórmula, se pagará totalmente en las condiciones que se indican en N-I 8.2; N-I8.3yN-I8.5.-

  - Materialbituminosoparamezcla

El material bituminoso para la mezcla medido en la forma especificada en N-I 7.3, se pagará por toneladas, al preciounitario de Contrato para el Item respectivo. Este precio será compensación total por la adquisición, carga, transporte,descargayacopiodedichomaterial.-

  - Rellenomineralparalamezcla

El relleno mineral para la mezcla, medido en la forma especificada en N-I 7.4, se pagará en toneladas (Tn) al preciounitario de Contrato para el Item respectivo. Este precio será compensación total para la adquisición, carga, transporte,descargayacopiodedichomaterial.-

  - Materialesbituminososparariegodeligayparaimprimación

Sepagaránpormetrocúbico(m3)dematerialregado,medidoenlaformaestablecidaenN-I7.5,alospreciosunitariosdeContrato para los Items respectivos. Estos precios serán compensación total por la adquisición, carga, transporte,descarga y acopio de los materiales bituminosos, calentamiento y aplicación de los mismos, barrido y soplado de lasuperficie a regar, corrección de los defectos constructivos, riego de las banquinas con agua, incluido su provisión ytransporte;acondicionamiento,ejecución,señalizaciónyconservacióndelosdesvíosdurantelaejecucióndelostrabajos,comoasítambiénportodootrogastonecesarioparalaejecuciónyconservacióndelosriegos,ynopagadosenotroItemdelContrato.-

Para el caso en que esté prevista una imprimación reforzada, el precio unitario de Contrato, también incluye el gasto deadquisición,carga,transporte,descarga,acopio,distribuciónycilindradodelagregadopétreoespecificado.-

  - Agregadospétreosparalaconstruccióndecarpetasybasesconmezclasasfálticas

LosagregadospétreosparalaejecucióndecarpetasybasesconmezclasasfálticassepagaránalospreciosunitariosdeContrato,portonelada(Tn),deacuerdoconlamediciónefectuadaenN-I7.9.-

Estos precios serán compensación total por la provisión, cribado y clasificación para la preparación de los agregadosestipulados en la "Fórmula para la mezcla en obra" y/o en las especificaciones u ordenadas por la Inspección, como asítambién la carga, transporte desde el yacimiento a la obra, descarga y acopio de los mismos, quedando incluido losderechos de explotación de los yacimientos cuando en los documentos del Contrato no se establezca la entrega de losyacimientoslibresdederechos.-

## PLIEGOCOMPLEMENTARIODEESPECIFICACIONES

- DeacuerdoaloindicadoenelApartadoN-XII-1"Descripción",sedanacontinuaciónlosagregadosautilizar:

- Para base de concreto asfálticoGravazarandeada	85%

Arenanatural,máximo	15%

- Para carpeta de concreto asfálticoGravazarandeada	83%

Arenanatural,máximo	15%

Cal-hidratada	2%

- DeacuerdoaloindicadoenelApartadoN-XII-3,sedanacontinuaciónloslímitesgranulométricosdelasmezclasdeáridos:

| TIPODEMEZCLAS | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE | CONCRETOASFALTICO PARA CARPETA |
| --- | --- | --- |
| CRIBASYTAMICES | PORCENTAJEENPESOQUEPASA | PORCENTAJEEN PESO QUE PASA |
| 38 mm 1½" 32 mm 1¼" 25 mm 1" 19 mm 3/4" 12,7 mm 1/2" 9,5 mm 3/8" 4,8 mm Nº4 2,4 mm Nº8 1,2 mm Nº16 0,59 mm Nº30 0,297 mm Nº50 0,140 mm Nº100 0,074 mm Nº200 | 100 90-100 80-95 30-45 2-8 | 100 70-90 40-55 4-10 |

Lafórmuladeobraaprobadasecontrolaráensuprocesoconstructivoconsiderandolascribasytamices11/4",1",3/4",1/2",3/8",Nº4,Nº8,Nº40,Nº100yNº200,debiendocumplirconlastoleranciasqueseestableceenN-I-3.-

LosagregadoscumpliránconlodispuestoenN-I2.1,debiendosermezcladegravazarandeadayarenanaturalparacapa derodamientoyparacapasdebasesasfálticas.-

# Agregadofinonaturalzarandeado

SedefinealafraccióndelagregadozarandeadoquepaseeltamizIRAM4,8mm(Nº4).-

- ElapartadoN-XII-3.2"MaterialesBituminosos"quedaanuladoyreemplazadoporelsiguientedeigualdenominación:N-XII-3.2MaterialesBituminosos:ParalamezclaseaplicarácementoasfálticodeltipoC.A.(70-100).-

- EltítuloN-XII-4"MáquinaMezcladora"secomplementaconlosiguiente:Enlasdosificadorasdematerialenfríoseexigiráporlomenosunatolvaporcadatipodeagregado.-

Siunmismoagregadoestuvieraacopiadoendosomásfraccionesgranulométricasseexigiráunatolvaporcadafracción.

## NORMADE ENSAYOVN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUAESPECIFICACIONCOMPLEMENTARIA

ElApartado3"Probetas"quedacomplementadoporlosiguiente:

El índice de Estabilidad Residual se determinará compactando las 3 probetas Marshall al 98 % de la densidad máximaobtenida con la dosificación óptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las mezclas asfálticaselaboradasregularmenteenlaplantaduranteelprocesodelcontroldeobra.-

A los efectos de determinar el número de golpes por cara necesarios para obtener el 98 % de la densidad máxima, secompactarán2juegosde3probetascadauno,unjuegocon15golpesporcara,yelotrojuegoconelnúmeromáximodegolpesespecificadoenelPliego.-

Secalculanlasdensidadespromediodecadajuegodeprobetasysellevanlosdosparesdevaloresobtenidos(númerodegolpesydensidades)aungráficosemilogarítmicoutilizandoalejedeordenadasenescalalogarítmicayaldeabscisasenescalaaritméticaparalasdensidades.-

Setrazalarectaqueunelosdospuntosysedeterminasobreelejedeordenadaselnúmerodegolpesquecorrespondaal98%deladensidadmáxima.-

## NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75DETERMINACION DE POLVO ADHERIDOESPECIFICACIONCOMPLEMENTARIA

Elpárrafo5-2)quedacomplementadoconlosiguiente:

"EstosvaloressonválidostambiénparalosagregadospétreosgruesosretenidoseneltamizNº4utilizadoenlasmezclasasfálticasencaliente".-

## NORMASDEENSAYO

ParaestaobrarigenlasNormasdeEnsayoqueseindicanacontinuación:

NormadeEnsayoVN-E-1-65-	Tamizadodesuelosporvíahúmeda.-NormadeEnsayoVN-E-2-65-	Límitelíquido.-

NormadeEnsayoVN-E-3-65-	Límiteplástico-Indicedeplasticidad.-NormadeEnsayoVN-E-4-65-	Clasificacióndesuelos.-

NormadeEnsayoVN-E-5-67-	Compactacióndesuelos.-

NormadeEnsayoVN-E-6-68-	Determinacióndelvalorsoporteohinchamientodesuelos.-NormadeEnsayoVN-E-7-65-	Análisismecánicodematerialesgranulares.-

NormadeEnsayoVN-E-8-66-	Control de compactación por el método de la arena.-NormadeEnsayoVN-E-9-67-	EnsayodeestabilidadyfluenciapormétodoMarshall.-NormadeEnsayoVN-E-10-67-	Equivalentedearena.-

NormadeEnsayoVN-E-11-67-	Determinacióndelaconcentracióncríticarellenosminerales.-

NormadeEnsayoVN-E-12-67-	Determinación de peso específico aparente de mezclas asfálticas compactadas.-NormadeEnsayoVN-E-13-67-	Pesoespecíficoaparenteyabsorcióndeagregadospétreosgruesos.-

NormadeEnsayoVN-E-14-67-	Pesoespecíficoaparenteyabsorcióndeagregadospétreosfinos.-NormadeEnsayoVN-E-15-67-	Pesoespecíficoaparentederellenosminerales.-

NormadeEnsayoVN-E-16-67-	Ensayodecubicidad.-

NormadeEnsayoVN-E-17-67-	Determinación del contenido de asfalto de mezcla en caliente por el método deAbson.-

NormadeEnsayoVN-E-18-67-	Métododecampañaparaladeterminacióndesalessolublesysulfatosdesuelos estabilizadosysuelosgranulares.-

NormadeEnsayoVN-E-25-68-	Pesoespecíficoaparentedesuelosfinos.-

NormadeEnsayoVN-E-26-66-	Determinacióndelcontenidodehumedaddeagregadospétreos.-

NormadeEnsayoVN-E-27-67-	Determinacióndelpesoespecíficoefectivoyabsorcióndeasfaltodeagregados

pétreos para mezcla asfáltiencaliente.-NormadeEnsayoVN-E-29-68-	Controldeuniformidadderiego.-

NormadeEnsayoVN-E-32-67-	EnsayodecompactaciónparamedirlapérdidadelaestabilidadMarshalldebido

aefectosdelaguasobremezclasasfálticas.-

# NORMASDEENSAYO

NormadeEnsayoVN-E-36-67-	Determinacióndeterronesenlosagregadosnaturales.-

NormadeEnsayoVN-E-66-75-	Análisisdeltipoycalidaddela(G1)rocadelosagregadosgruesos-exigencias.-NormadeEnsayoVN-E-67-75-	Análisisdeltipoycalidaddela(G2)rocadelosagregadosgruesos-exigencias.- ElContratistadeberáadquirirenlaDIRECCIONNACIONALDEVIALIDADlosfolletosqueestablecenlasnormasparalaejecucióndelosreferidosensayos.-

## CAPITULOII-OBRASDESANEAMIENTO

Artículo9-LEVANTAMIENTOYREFACCIONDEAFIRMADOSYVEREDAS

  - -Depósitoytransportedematerialesextraídosdelosafirmadosyveredas

ElContratistadeberárealizarlostrámitesnecesariosantelosentesquecorrespondanparaconseguirlospermisospararemocióndelosafirmadosydepositarenlavíapúblicalosmaterialesextraídos.

Elmaterialprovenientedellevantamientodeafirmados,seapilaráenformademurosperimetrales,demaneradepoderdepositar en el recinto que se forme, el material extraído de los contrapisos. Estos depósitos se harán, en general, en lavía pública por medio de contenedores apropiados, cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y al libreescurrimientodelasaguassuperficiales.

Eltransporteymanipuleodelosmaterialesprovenientesdelaremocióndeafirmadosyveredasydelossobrantesdesurefección,seráporcuentadelContratistayregiránaesterespectolasmismasespecificacionesqueparaeltransportedesobrantesdelasexcavaciones.

  - -Refaccióndeafirmados

LarefaccióndeafirmadoslaefectuaráelContratista.

La refacción de afirmados se hará de acuerdo con las disposiciones nacionales, provinciales o municipales vigentes,segúnsetrate,obiencuandoaquéllasnoexistieran,reconstruyendoelafirmadoenlaformaprimitiva.Sinoexistieraotraespecificación, los contrapisos se harán del espesor del primitivo con Hormigón VII uniendo el nuevo hormigón con elexistentepormediodeunalechadadecementopuroy/oaditivosespeciales.

Cuandolasuperficiedelsueloenlaquesehubieranpracticadoexcavaciones,estuvieradesprovistadeafirmado,seráporcuentadelContratistaelapisonadoyabovedamientohastadejarelterrenoenlaformaprimitiva.

La refacción de afirmado deberá quedar terminada satisfactoriamente, 6 días después de aprobado el relleno de laexcavación respectiva, por la Inspección. Por cada día de retardo que exceda este plazo, y en caso comprobado, elContratista se hará pasible de una multa cuyo valor está establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares deCarácterTécnico.

Cualquier hundimiento en los afirmados reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno de lasexcavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los l5 días de notificado y en caso de nohacerlo así, el COMITENTE ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los certificados, deldepósitodegarantíaodelfondodereparos.

## Artículo10-EXCAVACIONES

  - -    Alcancedelospreciosunitarios

Lospreciosunitariosquesecontratenparalaejecucióndelosdistintostiposocategoríasdeexcavaciones,incluirán:losenmaderamientos, entibaciones y apuntalamientos; la provisión, hinca y extracción de tablestacados metálicos yapuntalamientosdeéstosencasonecesario;laprestacióndeenseres,equipos,maquinariasuotroselementosdetrabajo; las pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos; la eliminación del agua de las excavaciones, ladepresióndelasnapassubterráneas,elbombeoydrenajes;lasinstalacionespararenovacióndelaireyalumbradoenlospozos y excavaciones en túnel; el empleo de explosivos para la disgregación del terreno; las pasarelas y puentes parapasajes de peatones y vehículos; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservación yreparación de instalaciones sanitarias existentes; la recolocación de tepes si los hubiere, el abovedamiento del terrenodonde no hubiere pavimentos; el depósito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados losrellenosytodaslaseventualidadesinherentesaestaclasedetrabajos.

  - -Replanteodefinitivo

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar se establecerá previa consulta con los planos de instalaciones existentes,conobjetodedeterminarlasoluciónmasconvenienteyeconómicayquepresentemenorprobabilidaddemodificacionesulteriores.LaInspecciónpodráordenarlaejecucióndesondeosprevios,paradeterminardefinitivamentelaexistenciadelasinstalacionesqueindiquenlosplanosuotrasnoanotadas;estossondeosseránporcuentadelContratista.

  - -Perfillongitudinaldelasexcavaciones

Elfondodelasexcavacionestendrálapendientequeindiquenlosplanosrespectivos,olaqueoportunamentefijela

## Inspección.

ElContratistadeberárellenarporsucuenta,conhormigónmezclaVIIItodaexcavaciónhechaamayorprofundidadquela indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no aimprevisióndelContratista.Esterellenodehormigóndeberáalcanzarelniveldeasientodelaobradequesetrate.Nosealcanzará nunca de primera intención, la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre unacapa de 0,10 m de espesor que sólo se recortará en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar lascañerías.

  - -Mediosysistemasdetrabajoaemplearenlaejecucióndelasexcavaciones

NoseimpondrárestriccionesalContratistaenloquerespectaamediosysistemasdetrabajoaemplearparaejecutarlasexcavaciones,peroellosdeberánajustarsealascaracterísticasdelterrenoenellugaryalascircunstanciaslocales.

En las excavaciones para cañerías en vereda la Inspección podrá autorizar, si la consistencia del terreno y lascondiciones técnicas lo permiten, la ejecución en forma alternada de túneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas,debiendodejarselostúnelesunavezrellenadosperfectamenteconsolidados.

Se deja constancia que para los tipos de suelos que puedan requerir sistemas especiales para su extracción no sereconoceránadicionalesdeningunanaturalezaportalconcepto.

Encuantoalasexcavacionesparacolocacióndecañeríasbajocalzada,obajocualquierotrocruce:canal,víasférreas,etc., serán ejecutadas a cielo abierto o mediante perforaciones, no admitiéndose la ejecución de túneles, salvo en loscasosqueajuicioexclusivodelaInspecciónseaimprescindiblementenecesarioejecutarlos.Lostúnelesserándela

menor longitud posible. En caso de ejecutarse la excavación en túnel, la liquidación de dicha excavación se efectuarácomosihubiesesidoejecutadaacieloabierto.

El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado apersonas,alasobrasmismasoamodificacioneseinstalacionespróximas,derivadodelempleodesistemasdetrabajosinadecuadosydefaltadeprevisióndesuparte.

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del sistema omediosdeterminadosdetrabajoolapresentacióndeloscálculosderesistenciadelosenmaderamientos,entibacionesytablestacados,afindetomarlaintervencióncorrespondientesinqueelloeximaalContratistadesuresponsabilidad.

  - -Excavacionesacieloabierto,enmaderamientos,apuntalamientosytablaestacadosmetálicos

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones o instalaciones que afectenel trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fín y losdeteriorosquepudieranproducirseenaquéllas.

En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistemas y dimensionesadecuados a la naturaleza del terreno de que se trate en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obrarespectiva.

Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad del recinto detrabajo.

Cualquieraqueseaeltipodeobradecontenciónejecutada,elcostodeprovisión,hincayretirodelastablestacados,delos apuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos por no poder ser retirados y de las demás eventualidadesinherentes,seconsideraráincluidodentrodelospreciosunitarioscontratadosparalaexcavación.

  - -Liquidacióndeexcavacionespracticadasacieloabierto-Anchosdezanja-Nichosderemache

Para la liquidación de excavaciones que deban alojar obras de mampostería, hormigón simple o armado, etc., seconsiderarálaseccióndemayorproyecciónenplantahorizontal,deacuerdoalosplanosrespectivosylaprofundidadque resulte de la medición directa con respecto al nivel del terreno natural, no reconociéndose sobre-anchos de ningunaespecie en razón de la ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados, como asimismo por lanecesidaddeejecutarencofradosexterioresparalasobrasdehormigón.

Losanchosdeexcavaciónenzanjaylosvolúmenesporejecucióndenichosderemacheparajuntasdecañeríasquesereconocerán al Contratista, se indican en las planillas N° 3, 4 y 5 anexas a las presentes Especificaciones. Los anchosque en ellas se consignan se considerarán como la luz libre entre paramentos de la excavación no reconociéndosesobre-ancho de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. Laprofundidad que se adoptará para el cómputo será la que resulte de la medición directa con respecto al nivel del terrenonatural.

Cuandosetratedeconductosdemamposteríasuhormigónsimpleoarmado,aconstruirseensusitiodefinitivo,elanchodezanjaseestableceráenlosPlanosoenlosPliegosdeEspecificacionesTécnicasdeCarácterParticular.

  - -       Puentes,planchadasypasarelas

Cuandoconlasobrassepasepordelantedepuertascocheras,degarajespúblicosoparticulares,galpones,depósitos,fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas provisorios destinados a permitir el tránsito de vehículos yanimales.

Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por lasconstrucciones,secolocaráncadasesenta(60)metros,pasarelasprovisorias,de1,20m,deancholibreydelalongitudqueserequiera,conpasamanosybarandas.

Elcostodeestospuentes,planchadasypasarelasseconsideraráincluidoenlospreciosunitariosdelasexcavaciones.

  - -      Desagüespúblicosydomiciliarios

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u otras canalizaciones, elContratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partesdeobrasqueafectabandichosdesagües,elContratistadeberárestablecerlosporsucuenta,enlaformaprimitiva.

  - -Interrupcionesdetránsito-Cartelesindicadores-Medidasdeseguridad

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito y previa autorización municipal correspondiente, el Contratista colocaráletreros indicadores en los que se inscribirá: el nombre del Contratista y la designación de la obra. La Inspeccióndeterminará el número y lugar en que deberán colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el tránsito para salvar lainterrupción.

EnloslugaresdepeligroyenlospróximosqueindiquelaInspección,secolocaránduranteeldíabanderolasrojasyporlanochefarolesrojosennúmerosuficiente,dispuestosenformadeevitarcualquierposibleaccidente.Lasexcavacionespracticadasenlasveredas,porlanochesecubriráncontablones.

El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del incumplimiento de lasprescripciones del presente artículo y además se hará pasible de una multa cuyo valor se establece en el Pliego deEspecificaciones Particulares de Carácter Legal por cada infracción comprobada, pudiendo la Inspección tomar lasmedidasquecreaconveniente,porcuentadelContratista.

  - -     Rellenosyterraplenamientos

Elrellenodelasexcavacionesseefectuaráconlatierraprovenientedelasmismas,incluyéndoseestetrabajoenelprecioquesecontrateparalasdistintascategoríasdeexcavación.Sifueranecesariotransportartierradeunlugaraotrodelasobras,paraefectuarrellenos,estetransporteseráporcuentadelContratista.

El relleno de la excavación para cañerías, hasta el nivel de trasdós de la misma, se efectuará con pala a mano, de talmaneraquelascargasaunoyotroladodelacañeríaesténsiempreequilibradasyencapassucesivas,bienapisonadaspara asegurar el perfecto asiento de la cañería. El relleno hasta una tapada de 0,30 m, sobre el trasdós se efectuarátambiénconpalaymano,pudiendocompletarelfaltante(2da.etapaderelleno)conprocedimientosmecánicos.

Laszanjasexcavadasparacolocarcañeríasdenaturalezafrágil,serellenarándelasiguientemanera:

Etapa I) - Se rellenará cuidadosamente con suelo adecuado, a pala debajo de las uniones y a los costados del caño,compactándoloconpisónadecuadoqueasegureunadensidadparaelsuelocolocadodel92%yhumedadóptimareferida al Proctor Standard AASHO T-99 y se admitirá para la humedad una tolerancia en más o en menos del 3% (tres porciento).

Seprocederáalacompactaciónindicadahastalos30cmporencimadelacañería.

EtapaII)-Pasadossiete(7)díasdelaoperaciónanteriorseproseguiráconelrellenodelazanjaencapasnomayoresde20cmagregándosesolamenteelaguamínimanecesariaparaobtenerunabuenacompactaciónuniforme.

Se tendrá cuidado durante los primeros 60 cm, de relleno de esta etapa de no incidir cargas pesadas sobre el cañocolocado.

Secompletaráelrellenohastalaalturanecesariaparacompactaryenrasarelperfilalnivelpermanentedefinitivo.

Enelcasodeexistirasfaltoopavimento,elrellenoseefectuarádelaformaindicadahasta0,50mdelniveldelterreno.Apartirdeestenivelsedeberádarestrictocumplimientoalasdisposicionesmunicipalesvigentesencuandoacompactación,humedadymétodosdetrabajo.

El Contratista tendrá en cuenta que, por las características del terreno, puede ser que el material sobrante de lasexcavacionesnoresulteadecuadoparaefectuarlosrellenos.Enconsecuenciadeberápreverloslugaresdeextracciónde suelosconvenientes,sutrasladohastaellugardelasobrasyelalejamientodelosnoaptos.Elcostodeestostrabajosseconsideraráincluidoenelpreciodelasexcavaciones.

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos sedeteriorenlasobrashechas,puesélseráelúnicoresponsabledetalesdeterioros.

Entodosloscasos,elsistemaomediosdetrabajoparaefectuarlosrellenosseránaprobadospreviamenteporla

## Inspección.

Loshundimientosdeafirmadosyveredasderivadosde lamala ejecuciónde losrellenos, deberán serreparadospor el

Contratistaporsucuenta,dentrodelplazofijadoporlaInspección.

Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para construir sobre ellos los afirmados o veredas, elContratistaestaráobligadoaefectuarlostrabajosnecesariosdentrodelas48horasderecibidalaordenrespectivadelaInspección; si así no lo hiciere, la Inspección podrá disponer la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista yhacerlopasiblealmismotiempodeunamultacuyovalorestáestablecidoenelPliegodeEspecificacionesParticularesdeCarácterLegal,porcadainfracción.

Si fuera necesario efectuar terraplenamientos, se seguirán las mismas reglas indicadas precedentemente para losrellenos.

Terminadalacolocacióndecañeríasuobrashormigonadas"insitu"nosepodránefectuarrellenoscontierra,nicolocarsobrecargaalgunanilibrareltránsitoalascalleshastatantoloautoricelaInspección.

En cuanto a la liquidación de rellenos, para cubicar su volumen, se adoptarán el ancho y profundidad previstos paraexcavaciónenelArt.11-6ysedescontaráelvolumendelacañeríacuandosudiámetroexternosuperelos200mm.

  - -	Depósitodelosmaterialesextraídosdelasexcavaciones

ElContratistadeberárealizarlostrámitesnecesariosantelosorganismosquecorrespondanparaconseguirlospermisos pararemocióndelosafirmadosydepositarenlavíapúblicalosmaterialesextraídos.

Latierraomaterialextraídodelasexcavacionesquedebaemplearse en ulterioresrellenamientosse depositaráprovisoriamenteenlossitiosmáspróximosaellasenqueseaposiblehacerloysiemprequeconellonoseocasionenentorpecimientosinnecesariosaltráfico,cuandonoseaimprescindiblesuspenderlo,comoasíallibreescurrimientodelasaguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección pudieren evitarse.Lospermisos,depósitosdegarantíayderechosmunicipalesnecesariospararealizardepósitosenlavíapública,seránde exclusivacuentadelContratista.

SielContratistatuvieraquerealizardepósitosprovisoriosynopudieraonoleconvinieraefectuarlosenlavíapública,yen consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionarpreviamentelaautorizacióndelpropietariorespectivo,conviniendoelpreciodelalquilersilefueraexigido,porescrito,aúncuando la ocupación fuera a título gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspección; una vez desocupado elterrenorespectivo,remitiráigualmentealaInspeccióntestimoniodequenoexistenreclamacionesnideudaspendientesderivadasdelaocupación.TalformalidadnoimplicaresponsabilidadalgunaparaelCOMITENTEytansóloseexigecomo recaudoparaevitarulterioresreclamacionesensucarácterdecomitentedelostrabajos.

  - -	Materialessobrantesdelasexcavacionesyrellenos

Elmaterialsobrantedelasexcavaciones,luegodeefectuadoslosrellenosserátransportadoaloslugaresqueindiquela

## Inspección.

Lacarga,descargaydesparramodeestosmateriales,seránporcuentadelContratistaasícomotambiéneltransportede losmism

Terminadoelrellenodeunaexcavacióncualquieraypreparadoelterrenoparalarefeccióndelpavimento,vereda,etc.,elContratista deberá retirar el mismo día, el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuas para colocación decañerías, se aplicará esta disposición al relleno de una cuadra de cañería con sus piezas especiales y conexiones. EncasoqueelContratistanodieracumplimientoaestasestipulaciones,incurriráenunamultacuyovalorestáestablecidoen el Pliego de Especificaciones Particulares de Carácter Técnico, por cada día de retardo en cada caso y además laInspecciónpodráordenarelretirodelmaterialsobranteporcuentadeaquél.

## Artículo11-ESPECIFICACIONESVARIAS

  - -	Subpresión

Cuandoelefectodesubpresióndurantelaconstruccióndelasobras,originaracargasexcesivas,elContratistaadoptarálasmedidasnecesariasparaevitarlas.

  - -	Ensayosderesistenciadelterreno

Cuandosetratedefundarestructurassobreterrenoscuyaresistenciaofrezcadudas,laInspecciónmandaráhacerporcuentadelContratista,losensayosqueconsiderenecesariosparaestablecerlas,sinqueelloeximaalContratistadesuresponsabilidadconrespectoalaestabilidaddelaconstruccióndequesetrate.

APROBACIONDELOSMATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la fabricación del revestimiento serán sometidos en los laboratorios de laInstituciónoenlaboratoriosprovincialesonacionales,aensayosdevigilanciacuandolaInspecciónlocreaconveniente,paraverificarsirespondenaloestablecidoenlapresentenorma.

PINTURADEIMPRIMACION

Lapinturapodráserdealquitrándehullaodebaseasfáltica;labaseseleccionadaserálamismaqueladelesmaltequeluegoseapliqueencaliente;estarádiluidaconsolventeapropiadoparaproducirunlíquidoquepuedaaplicarseenfríoapincel o a soplete; poseerá buenas propiedades de nivelación; no producirá burbujas durante su aplicación; seráhomogénea y libre de cualquier producto que altere las características del agua potable. Responderá a las siguientesexigencias:

-Puntodeinflamación(NormaIRAMN°6.555)........................	°CMín.40

-Agua(Norma IRAMN° 6.551).................................................	%Máx.0,5%

-Cenizas (NormaIRAMN°1.095)............................................	%Máx.0,5%

-Tiempodesecado(NormaIRAMN°1.095)............................	hMáx.3

-Asentamiento(relacióndevolátilenlamitadsuperior:avola

tilenlamitadinferior,despuésdedejarenreposo5horas).	Máx.1,5:1ESMALTEAAPLICARENCALIENTEABASEDEALQUITRANDEHULLA

Elesmalteabasedealquitrándehullaestarámezcladoconmaterialinerte;nodeberácontenerasfaltosuotroscompuestosdelpetróleo.Responderáalascaracterísticasestablecidasenlatablasiguiente:

## Unidad	MínimoMáximo

- Puntodeablandamiento(NormaIRAMN°115)	ºC	100	-

- Materialinerte(cenizas)	%	25	35

- Finuradelmaterialinerte:

MaterialquepasaportamizIRAM74(N°200)

(NormaOSN2005-1946)	%	90

- Penetración(NormaIRAMN°6.576)

a25ºC-100g.-5seg.	10	20

a45ºC-50g.-5seg.	15	55

- Pesoespecíficoa25ºC	1,40	1,60

- Absorcióndeagua-35semanas	%	-	1,5

- Ensayodeimpactoa25ºC.Directo.Áreadespegada  cm2    -	64

Indirecto.Aguadespegada	cm2	-	13

- Ensayoaaltatemperatura70ºC-Flecha	mm	-	15

- Ensayoabajatemperatura-6ºC	Nodebeagrietarse

- Ensayodepelado	Nodebeproducirse

Nocontendrásustanciasquepuedanalterarlapotabilidaddelagua.

ESMALTEAAPLICARENCALIENTEABASEDEASFALTO

Nocontendráproductosderivadosdelahullayestarámezcladoconmaterialinerte.Seráhomogéneo,noformaráespuma alseraplicadoycumpliráconlossiguientesrequisitos:

## Unidad	MínimoMáximo

- Puntodeablandamiento(NormaIRAMN°115)	ºC	95	120

- Materialinerte(cenizas)	%	20	35

- Pesoespecíficoa25ºC	1,1	1,25

- Puntodeinflamación.Cleveland(NormaIRAM

N°6.555)	ºC	230	-

- Penetración(NormaIRAMN°6.576)

a25ºC-100g.-5seg	5	10

a45ºC-50g.-5seg	15	35

- Absorcióndeagua-35semanas	%	-	1,5

- Ensayodeimpactoa25ºC

Directo-Areadespegada	cm2	-	64

Indirecto-Areadespegada	cm2	-	13

- Pérdidaporcalentamientoal60ºC,5hs.	%	-	0,5

- Ensayoaaltatemperatura70ºC-Flecha	mm	-	15

- Asentamiento: relación de cenizas en la mitadinferioracenizasenlamitadsuperiordespués

decalentar5hs.a165ºC	1,5:1

- Ensayoabajatemperatura(-6ºC)	Nodebeagrietarse

- Ensayodepelado	Nodebeproducirse

Nocontendrásustanciasquepuedanalterarlapotabilidaddelagua.

EXTRACCIÓNDEMUESTRASPARAANALISISYENSAYOS

Conanterioridadalcomienzodelostrabajosydurantelaejecucióndelosmismos,setomaránlasmuestrasdelosmateriales,paraefectuarlosensayoscorrespondientes.

DETECCIONELECTRICADEDEFECTOS

Antesdelarecepciónfinaldelrevestimientoexterior,ésteseráinspeccionadopormediodeundetectoreléctricodedefectos.

METODOS DE ENSAYOS Y ANALISISPREPARACIONDELASPROBETASDEENSAYO

Losensayosserealizansobreplanchasdeacero,cuyapreparacióndesuperficie,imprimaciónyesmaltado,seefectúanenformasimilaraladeloscaños.Elesmalteseaplicaconunespesorde2mm+0,5mm.

ENSAYOAALTATEMPERATURA

Seprepararánlasprobetassegúnunodelosmétodossiguientes:

METODO "A”: Se preparan dos planchas de 300 x 100 x 3 mm sobre las que se trazan tres líneas separadas 75 mmsobrelasuperficieesmaltada.

METODO "B”: Se preparan dos planchas de 300 x 300 x 3 mm dejando sin cubrir un borde de 25 mm alrededor de loscuatrocostadosdelaplancha.Setrazanlíneasparalelasseparadas25mmsobrelasuperficieesmaltadacontinuándolassobrelasuperficiesincubrirdeloscostados.

Lasplanchaspreparadassegúnlosmétodos"A"ó"B",secolocanenposiciónverticaldentrodeunacámaratermostatizadaa70°C+2°Cdurante24horas.

Finalizadoesteperíodoseretiranysedejanenfriaratemperaturaambiente.Sedeterminaeldesplazamientomáximodelas líneas impresas (flechas). Como resultado del ensayo se considera el promedio de los valores obtenidos en las dosplanchas.

ENSAYOABAJATEMPERATURA

Después que las dos planchas preparadas por el método "A" ó "B" hayan sido usadas en el ensayo, se colocan en unacámaraa-6°Cdurante6horas.

Alfinalizaresteperíodoseretiranyselasdejaalcanzarlatemperaturaambiente.Selasexaminaparadescubrirgrietasy/odesprendimientosdelesmalte.

ENSAYODEIMPACTO

Chapaspreparadasenlaformaindicada(método"B")sesumergenenunbañodeaguaatemperaturade25°Cduranteunahora.Laschapassacadasdelbañoseenjuaganconunpañoblandoysonsometidasalensayodeimpacto.

IMPACTODIRECTO

Se deja caer una esfera de acero de 650 g desde una altura de 2,40 m sobre la superficie esmaltada de la planchaapoyadasobreuntacodemadera.Elimpactodebeproducirseaun

mínimode10cmdelosbordes.Despuésdecadaimpactoseexaminalaprobetaparadescubrirroturasodesprendimientosdelesmalte.

IMPACTOINDIRECTO

Despuésdehabersidosometidasalimpactodirectosobreuntacodemaderaconagujerocircularde9cmdediámetro.Delamismaalturasedejacaerlaesferausadaenelensayodechoquedirecto,cuidandoqueelimpactoseproduzcaenel centro del agujero del taco soporte y a una distancia mínima de 10 cm de los bordes y 7 cm del punto de impactodirecto.

Seconsideracomoáreadespegada,aladelrevestimientoquesehayadesprendidooquesepuedasacarfácilmenteconlosdedosoejerciendounapequeñafuerzaconuncuchilloouninstrumentosimilar.

ENSAYODEPELADO

Sepreparandosprobetasconchapasde300x300x3mm segúnloindicadoanteriormente.ADHERENCIAINICIAL

Una probeta es ensayada directamente a las temperaturas de 25°C, 40°C, 55°C, 70°C. Los ensayos se realizan a lastemperaturasindicadas,sumergiendolasprobetasdurantemediahoraenunbañomantenidoatemperaturaconstante.Elensayoseefectúadelasiguientemanera:conunahojafilosasetrazasobreelesmaltedoslíneasparalelasseparadas2cmalolargode10cm.Lasincisionesdebenllegaralasuperficiemetálica.Seintroducelapuntadelcuchillopordebajodeunaextremidaddelabandaasídeterminadayselalevanta1,5cm.Setomalabandaentredosdedosysetiralentayregularmente.Elensayoessatisfactoriosieldespegadodelabandanosobrepasalos3mm.

ADHERENCIADESPUESDE72HORASA70°C

Laotraprobetasedisponehorizontalmente,conlacaraesmaltadahaciaarriba,enunaestufadurante72horasa70°C.Alcabodeeseperíodoselaensayadeigualformaquelaprobetaanterior,alastemperaturasyaindicadas.

ABSORCIONDEAGUA

Doschapascuyopesosehadeterminado,seimprimenyserecubrentotalmenteconunacapadeesmaltede2mm+0,5mm. Se pesan, se sumergen en agua destilada, que se renueva periódicamente y cada semana se vuelven a pesar. Elresultado se expresa en gramos de agua absorbida por 100 g de material de revestimiento o gramos de agua absorbidapordm2ypor100días.

# CAPITULOIII-OBRASDEARQUITECTURA

## Artículo12-EXCAVACION

  - -    Perfiladodelasexcavacionespara recibirobrasdehormigón.

La parte de la excavación que deberá revestirse será perfilada lo másexactamente posible de conformidad a losperfiles transversales y longitudinales indicados en los planos respectivos. No deberá excederse en la excavación de laprofundidadindicada,para evitar rellenos.

Se utilizarán gálibos para controlar las excavaciones, pero si esto no fuera posible por el sistema de trabajo, elContratista deberá poner a disposición de la Inspección los elementos necesarios que se soliciten para su controlrápidoyexacto.

Si por cualquier causa el Contratista alterara el perfil de la subrasante, los huecos resultantes deberán rellenarse conhormigón de cien (100) Kgs. de cemento por m3 colocado, sin compensación alguna por el exceso de material. En loscasosen que por error seexcave másde lo debido, se exigirá ese mismo relleno hastala cota de la subrasante.

Sóloseadmitiráelrellenodeloshuecosoexcesodeexcavaciónmencionada,contierraapisonada,cuandosetratade material estabilizado con una compactación igual a 92% del ensayo "Proctor", para lo cual el Contratista deberáinstalarsin cargo elequipo adecuado de laboratorio.

  - -    Rellenodeexcavacionesdespuésdeconstruidaslas obras

Cualquiera sea el método empleado para el relleno de las excavaciones, éste deberá hacerse por capas sucesivas de0,20 m de espesor, llenando prolijamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas yhumedeciéndolas convenientemente para producir un máximo asentamiento y dejarlas bien consolidadas de acuerdo asunaturaleza

No se permitirá en los rellenos la inclusión de materiales orgánicos, basura u otros elementos de fácil descomposición.Antesde realizar elrelleno seextraerán lostablestacados,moldesybasura que hubiera.

SalvoindicaciónencontrarioenlasEspecificacionesParticularesdeCarácter Técnico,el precio del relleno deexcavacióndetrásde la estructurade hormigón,se consideraráincluido dentro delpreciode la excavación.

## Artículo13-TERRAPLENES

El suelo empleado en la construcción de terraplenes no deberá contener ramas, matas de hierbas, raíces u otrosmaterialesorgánicosoxidables.

Se utilizará elmaterial proveniente de lasexcavaciones,que sea aceptable para este trabajo, pero donde el terrenosea exclusivamente arenoso o pedregoso, se le agregará suelo arcilloso en cantidad conveniente que la Inspeccióndeterminará.

Los terraplenes se construirán hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la cantidad suficiente paracompensar asentamientos.

Enlostaludesdelapartedestinadaarecibirlosrevestimientos,elterraplénexcederálateralmenteporlomenos0,30m del perfil indicado, retirándose luego ese exceso en la operación de perfilado y terminación de la subrasante, hastaobtenerelperfildefinitivo.

El terraplén se formará por capas de suelo de 0,30 m de espesor, cada una de las cuales será regada y compactadacon rodillos "pata de cabra" o similar, que ejerzan por lo menos una presión de 30 Kg/cm2, en la saliente, para obteneruna adecuada densidad cuando el nivel del terreno esté por debajo de la cota de coronamiento del revestimiento dehormigón;apartirdeesacotaelterraplénseharátambiénporcapasde0,30mdeespesor,regadasperocompactadaspor eltránsito automotor o rodillo neumático.

A estos efectos se considerará el costo de la compactación mencionada incluida en el precio contratado para losterraplenes. Si para ejecutar los terraplenes se afectaran préstamos a zonas no autorizadas por las EspecificacionesParticulares o por la Inspección, podrá exigirse el rellenamiento de los mismos con la compactación necesaria paraalcanzarla densidad naturaldelterreno.

## Artículo14-HORMIGONES

  - -    Aprobaciónde dosajes

Con cuarenta (40) días de anticipación al comienzo de la construcción de las estructuras en que las EspecificacionesParticularesexijanresistenciasmínimasdelhormigón,elContratistasuministrarálascantidadesdematerialesnecesariosdeacuerdoainstrucciones,proponiendoladosificacióndeáridosylarelaciónagua-cementoparaverificarsi el hormigón propuesto cumple con las resistencias exigidas en las Especificaciones Particulares para las cantidadesde cemento estipuladas.

Aprobado este dosaje, el Contratista será responsable de resistencia obtenida posteriormente. La relación entre lasresistencias a los 7 y a los 28 días, determinados en estos ensayos preliminares, se empleará para determinar lasresistenciasnecesariasquedebenobtenersealos28días;estarelaciónpodrámodificarsedeacuerdoalosresultadosde ensayosposteriores.

  - -    Ensayos

La Inspección podrá ordenar, cada día que se hormigone, la preparación de un mínimo de tres probetas de un mismopastón para ser ensayadasa los7 díasy deotrastrespara ser ensayadasa los28 días.Durante las primeras 24horas las probetas se mantendrán bajo techo, evitando en lo posible la evaporación para lo cual se las cubriráconvenientemente.

Lasprobetasseránretiradasdelosmoldesdentrodelas48horasysumergidasenaguahastaqueseanremitidasal

I.T.I.E.M. convenientemente embaladas con tiempo suficiente para que pueda realizarse su ensayo a los 7 días. ParalosensayosdecompresiónseemplearánprobetascilíndricasdeacuerdoalasnormasIRAMN°1.546yespecificacionesdelI.T.I.E.M.

  - -    Falta de cumplimientoa lasespecificacionesreferentesa resistencias

Alensayarlas probetasrepresentativasdelhormigónpuedenocurrirdossituaciones:

- Que se cumplan las resistencias cilíndricas establecidas en las Especificaciones Particulares de Carácter Técnico,encuyo caso se acepta elhormigón colocado ese día.

- Quenosecumplan lasresistenciascilíndricas,en cuyo caso elhormigón será rechazado y laInspecciónordenará la demolición y reconstrucción, por cuenta del Contratista, de la parte de obras representadas por dichasprobetas.

Losresultadosderesistenciaalos7díastendráncaráctersimplementeinformativo,siendodeterminanteslosresultadosobtenidosconprobetasde 28díasde edadpara la aprobacióno el rechazo de laestructura.

  - -	Proporcionesymedidas

Cuandoseusecementoenbolsa,lascantidadesparacadamezclaseránexactamenteigualesaunao másbolsasdecemento.Eldosaje ymedición de lascantidadesde materialessehará por pesada.

En loscasosexcepcionalesde pequeñascantidadesde morterosy hormigones,se considerará para el cemento elpesoaparentequearrojenlosensayos.Cuandoestacantidadresultapequeñalosagregadosseránmedidosseparadamente en volumen con cajones previamente aprobados por la Inspección por escrito en forma tal queasegurenlasproporcionesdeterminadaspor cada mezcla.

  - -    Mezcladodelhormigón

El hormigón se fabricará con máquinas que aseguren una distribución uniforme de los materiales en la masa dehormigón ydéla mezcla una apariencia homogénea.

Las máquinas estarán equipadas con un cargador depósito y medidor de agua, provisto de un dispositivo que sólopermita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado. Tendrá también un dispositivo que mantengaautomáticamentecerradalaaberturadedescargaduranteeltiemporequeridoparaquelamezclaseefectúeíntimamente.Eltambor se vaciará completamente antesde volver a llenarlo.

La mezcladora se limpiará periódicamente cuando seencuentre en uso.

El volumen delmaterialmezclado no excederáen ningún caso de la capacidadindicada por losfabricantes.

La duración del mezclado para cada carga de la máquina no será inferior a un minuto y medio contado desde elmomentoenquetodoslosmaterialessólidoshayaningresadoaltambor,ysiemprequetodaelaguaparalamezclaseintroduzca antesde transcurrida la cuarta parte de dicha duración.

La velocidad de rotación del tambor durante el mezclado corresponderá a una velocidad periférica de un metro porsegundo

En caso de que el volumen requerido sea menor de 2 m3el mezclado podrá efectuarse a mano, sobre una tarimaimpermeable.Se mezclará primero en seco elcemento y elagregado fino hasta que la mezcla adquiera coloruniforme. Se agregará después el agua y el agregado grueso y toda la masa se paleará hasta obtener una mezclahomogénea de la consistencia requerida. El hormigón que después de media hora de haber sido mezclado aún nohubiesesido colocado,o elquemuestre evidencia de haber iniciadoelfraguado,será rechazado.

Si se utilizara el sistema de planta central, las proporciones de los agregados inertes se medirán exclusivamente enpeso. Cuando se utilizare camiones mezcladores, el mezclado deberá comenzar dentro de los 15 minutos de haberincorporado el cemento al agua o a los agregados y deberá ser descargado en obra dentro de los 45 minutos contadosdesde elcomienzodelmezclado.

La Inspección podrá abreviar este plazo cuando el trabajo del hormigón especialmente en los revestimientos, lorequiera.

Salvo indicación distinta de las Especificaciones Particulares, el Contratista deberá atenerse a lo establecido en lassecciones313-S;315-Sdelfolleto"METODOSRECOMENDADOSYESPECIFICACIONESPARAELUSODEL

HORMIGON SIMPLE Y ARMADO", publicado por el "Instituto de Cemento Pórtland Argentino" con las limitacionesapuntadasen este artículo.

  - -    Condicionesde mezcla

Elhormigónserá mezcladosolamente encantidadesqueserequieran parauso inmediato.

Ningúnhormigóndeberásermezcladosilatemperaturaambienteesinferiora4°Csobrecero,sinelconsentimientode laInspección ycon lasprecaucionesdebidas.

El Contratista será responsable por cualquier trabajo defectuoso causado por heladas o cualquier otro daño, debiendoretiraryreponer elhormigón afectado,por cuenta propia.

No se admitirá la dilución de una mezcla de hormigón agregándole agua, si por cualquier motivo hubiese perdido partede su humedad.

El suministro de materiales a la hormigonera, o del hormigón ya mezclado en obra, se efectuará en forma tal que sedepositenpastonesa intervalosininterrumpidos.

Tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la cantidad de agua indispensable paraobteneruna consistencia conveniente,a juicio de la Inspección yen relacióna la naturaleza de lasestructuras.

La relación agua-cemento la fijará elContratista con aprobación de la Inspección y se modificará cuando seanecesariode acuerdo a loscambiosque se noten en losagregadoso en su grado de humedad.

En la preparación de los hormigones de armar, se agregará la cantidad de agua necesaria para que puedan escurrirsefácilmente en los moldes y a través de las armaduras; pero no será excesiva a fin de garantizar la obtención deelevadoscoeficientesde resistencia.La determinación de la consistencia plástica de estos hormigones se harámediante la prueba delcono yla Inspección fijará elasentamiento de la mezcla en cada caso.

  - -    Aireincorporado

Cuando se utilice en la elaboración de loshormigonesagente incorporador de aire,se adoptarán para ello lasinstrucciones recomendadas por el Laboratorio de Ensayos de Materiales e Investigaciones Tecnológicas de La Plata(L.E.M.I.T..

Ladeterminacióndelporcentajedeaireincorporadoseharáporelmétododepresión,utilizándoseelaparato"Washington"yajustándose enlasdeterminacionesalo que seestablece en lasinstruccionesmencionadas.

El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, la muestra del agente incorporador de aire, por lomenos con veinte (20) días de anticipación a su utilización, debiendo tener en obra, en todo momento, una existenciaadecuada delmismo.

La aceptación delincorporador de aire estará sujeta a lassiguientescondiciones:

- Bleeding

El porcentaje de Bleeding del hormigón que contenga el incorporador bajo ensayo no excederá el SESENTA YCINCO (65) PORCIENTOdelBleeding delmismo hormigónsin la adición.

- Resistencia alacompresión

Laresistenciaalacompresióndelhormigónquecontengaalaadiciónbajoensayo,noserámenordeOCHENTAY CINCO (85) POR CIENTO de aquella de un hormigón similar sin la adición, a cualquiera de las edades deensayo, hasta los28 días.

- Resistencia a la flexión

La resistencia a la flexión del hormigón que incluye a la adición bajo ensayo, no será menor del OCHENTA YCINCO (85) POR CIENTO de aquella de un hormigón similar sin la adición, a cualquiera de las edades de ensayo,hasta los 28 días.

- Cambio devolumen

Elcambiodevolumenalsecarseelhormigónconlaadiciónbajoensayo,noserámayordelCIENTODIEZ(110)PORCIENTO que elde un hormigón sin la adición a cualquieredad.

- Resistenciaa la adherencia

EstanoserámenordelOCHENTAYCINCO(85)PORCIENTOdeladeunhormigónsinsuadiciónalaedaddeVEINTIOCHO(28) días.

- Resistencia a lacongelación ydeshielo

Ladurabilidad delhormigóncon aireincorporado serápor lo menos1,20 veceslade un hormigón sinaditivos.

- Cemento

Los ensayos se harán específicamente con el cemento a utilizarse en la obra; de ser necesaria la utilización dedistintos cementos, deberán hacerse los ensayos para cada uno de ellos, no permitiéndose nunca la mezcla de dos deellos.

- Aridos

Los ensayos se harán también con los áridos a utilizar en obra para lo cual el Contratista deberá presentar a laInspección por lo menos con VEINTE (20) días de anticipación, las muestras de materiales que solicite para suensayoyaprobación.

  - -    MoldesyEncofrados

Deberán tener resistencia y rigidez para soportar sin deformaciones no sólo las cargas estáticas que actúan sobre losmismos,sino también lasaccionesdinámicasdurante la ejecución deltrabajo.

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el sistema que adopte en la formación de los encofrados ycolocación de los moldes, pero esta aprobación no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le corresponde porlabuena ejecución yterminación de lostrabajosypor accidentesque puedan ocurrir.

Los moldes internos para cañerías y conductos, deberán ser metálicos, construidos con chapas de hierro planchadas,de espesor suficiente para asegurar la indeformabilidad de los moldes. En partes especiales, como ser: curvas,intersecciones de conductos, cambios de dirección, etc., podrán emplearse moldes y encofrados de madera; pero seráporcuenta delContratista elrecorte de rebabasyelalisado de losparamentos.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigón, para cuya superficie no se hayaprevistorevoque,deberánserlisas,libresdeastilladurasyremiendosquepuedanintroducirseenlamasadehormigón.

Losmoldes deberán tener dispositivos que permitan el fácil montaje y desarme y que puedan ser transportados atravésde losque aúnqueden armados,a fin depoder asegurar la ejecucióndeltrabajo en forma continua.

Se colocarán en todos los casos, los puntales, arriestramientos y demás elementos resistentes, necesarios para evitarla deformación o curvado de lasestructurashormigonadas.

Despuésdehaberseutilizadolosmoldesenunaoperacióndehormigonadoyantesdevolverlosausar,elContratista

deberálimpiarlos perfectamenteyrepararprolijamentelasfallasquehubieran aparecido.

Cuandoporlascondicionesenquesehallenlosmoldesoencofradosmetálicosodemadera,seanecesarioarreglarlos,plancharlos,cepillarlos,ajustarlos,reforzarlosocambiarlos,laInspecciónimpartirálasórdenesrespectivas,que elContratistaacatará inmediatamente retirándolosde la obra,y nopodrá utilizarlos nuevamentehastaque,una vezefectuadaslasreparacionesnecesarias, asílo autorice laInspección.

  - -    Armaduras

La forma y distribución de las barras de las armaduras que se consignan en los planos respectivos, corresponden a lasmínimas secciones del material que se requiere en las distintas partes de cada pieza; en los casos en que no seconsignan detalladamente las dimensiones de cada parte de las barras, ellas serán deducidas de la altura, espesor ylongitudde la estructura correspondiente ydela posición que ellashan de ocuparde acuerdo a su diseño.

El Contratista presentará a la Inspección para su aprobación con la debida anticipación, los planos de detalle de laformaenqueproyecteefectuarlasdobladuras,debiendomantenerlostiposdelasbarrasyconservarlasseccionesde material de cada parte.

Se procurará disminuir al mínimo el número de empalmes a cuyo fin el Contratista deberá disponer de barras de laslongitudesconvenientes.

Las barras de diámetro reducido podrán ser dobladas a mano, empleando grifas y demás útiles y herramientasnecesarias, lasquedeberán serpreviamente controladasporla Inspección. La dobladura sehará siempreen frío.

Los tramos rectos de las barras que deban doblarse deberán identificarse con curvas de radio variable entre 10 y 15veceseldiámetro de la barra.

Losempalmesseejecutaránporsuperposicióndetramosrectosterminadosengancho,delongitudiguala40veceseldiámetro de la mayor,atando elconjunto con alambre de hierro recocido de 1,5 mmde diámetro,a menos queutilice soldadura eléctricaaltope,de perfecta ejecución.

No se permitirá el empleo de barras demasiado cortas que obliguen a efectuar numerosos empalmes; para evitarlo, elContratista deberá emplear barras de longitud conveniente, de las corrientes en el comercio. No se permitirá efectuarmásde unempalme en unamisma sección deuna viga enelementossometidosala tracción.

Los empalmes se ubicarán en forma alternada y en lo posible las armaduras extendidas no serán empalmadas. Deefectuarlo, se hará en puntosde pocasolicitación,no debiendo efectuarse en las dobladuras.

Cuando se trate de unir barras que corran en distintas direcciones, se efectuarán las uniones con ataduras de alambredeldiámetroanteriormenteindicado,connomenosdedosvueltas,cualquieraqueseaeldiámetrodelasbarrasaunir.

El dobladode todaslas barrasylapreparación delas armadurasdeberánrealizarseen el sitiode las obras.

Las armaduras podrán fabricarse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego transportar y colocarse en ellos.Previo a su colocación la Inspección comprobará que los elementos que la constituyen responden a los detallesaprobados, que no hayan barras torcidasyque las armadurassean perfectamenterígidas.

En todos los casos se adoptarán los procedimientos apropiados para garantizar el recubrimiento de las barras conhormigónsea eladecuado para cada estructura.

Será también condición esencial a observarse, que las armaduras una vez colocadas, formen un conjunto rígido y quelos hierros no puedan moverse ni deformarse al verter el hormigón y al vibrarlo dentro de los encofrados. Se adoptaránigualmentelasmedidasnecesariasparaevitardeformacionesmotivadasporeltránsitodeoperariossobrelasarmaduras.

ElContratistanopodrádisponerelhormigonadodeestructurascuyasarmadurasnohayansidopreviamenteaprobadas por la Inspección, a cuyo efecto recabará dicha aprobación con la debida anticipación y acatará deinmediato cualquier orden que le imparta la Inspección en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar orehacerlasarmadurasque no respondan a lasEspecificacioneso a losplanosdedetalle.

SiparadejaralContratistalalibertaddecolocarlosdiámetrosdehierroredondoqueseencuentranenexistenciaenel comercio, se indicara en los planos las secciones transversales de hierro necesario, aquél deberá confeccionar susplanillas de hierro con los diámetros que tenga en existencia, con la sola condición de mantener ladistancia entrebarras dentro de los límites que en cada caso indique la Inspección, la cual por otra parte será la que aconsejan losReglamentosylabuena técnica constructiva.

En los casos en que se indiquen los diámetros que se deben colocar, deberán ser todos de sección igual o mayor quelas del proyecto. Si el Contratista no dispusiera de barras de los diámetros que figuran en los planos del proyecto,deberáemplear lasotrasmedidasquemásse acerquen por exceso, previa aprobación de laInspección.

Sepermitirálapermutadebarrasdediámetrosycantidadsiemprequeseconservelaseccióntransversalnecesariaen cada parte y que la distancia entre barras se mantenga dentro de los límites que para cada caso indique laInspecciónylosReglamentos.

En ningún caso se liquidará mayor sección de acero en barras que la que resulte de las indicaciones de los planos oplanillas de licitación, salvo que se comprueben errores que obliguen a modificar las secciones necesarias, en cuyocaso la Inspección ordenará el cambio ordenando el aumento o reducción de cantidad que se produzca por talcircunstancia.

Las barras de acero que se empleen en la construcción de armaduras destinadas a las distintas estructuras a ejecutar,responderán a lasespecificacionesdelArt.4 de laspresentesEspecificaciones.

El cómputo de pesode lasarmadurasse hará de acuerdoa lospesosconsignadosen la PlanillaN°6 anexa.

En los casos en que el acero en barras empleado para la confección de armaduras se liquide por tonelada, secomputará como pesoadicional,en conceptode ataduras,elcinco por mil(5 %o) deltonelaje de acerocolocado.

El cómputo de la longitud de empalmes de barras se efectuará de acuerdo a las indicaciones de los planos y de laPlanillaN°7 anexa.

Losganchosserándobladosenánguloagudoorectosegúnelcaso;enloshierrosdetracciónsedoblaránencurvasemicircularyterminadosen una rama recta que resultará paralela a la dirección principalde la barra.

Lalongituddelosganchosquesecomputaráenloscasosenquelaliquidacióndelaceroenbarrassehagaportoneladas,será la que resulte de sumar eldesarrollo delsemicírculo a la de la rama terminal.

EnlaPlanillaN°7anexa,seindicalaforma,tipoydimensionesquedeberántenerlosganchosparalasdiferentesestructuras.

  - -	Transportedel hormigón

La distancia máxima que deben recorrer los vehículos de transporte de hormigón será fijada por laInspección,teniendo en cuenta el tiempo empleado en el recorrido, la humedad y la temperatura del aire y el agregado o no demejoradores del hormigón. En los casos en que la temperatura sea muy elevada, lo que puede dar lugar a unaevaporación pronunciada del agua contenida en los pastones, al ser éstos transportados, se cubrirán los vehículostransportadorescon lonasmojadaso seadoptará cualquierotromedio de protección, aprobado por laInspección.

Para transportar hormigón por cañerías a presión se requerirá autorización previa de la Inspección. El equipo estarádispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón recién colocado;asimismo,será de tipo ycapacidad adecuada a la obra.

La operación de bombeo se realizará en forma de producir una corriente continua de hormigón sin bolsones de aire. Alterminar el bombeo, si se desea emplear el hormigón que haya quedado en la tubería, se lo extraerá de modo que noproduzca contaminación del hormigón, segregación de los materiales, ni en general, desmejoramiento en la calidad deaquél.Luego de esta operaciónse efectuará una limpieza totaldel equipo.

  - -     Aplicación delhormigón

Todo hormigón se aplicará durante las horas de luz solar y no se comenzará a hormigonar ningún trozo de obra que nopueda terminarse bajo esa condición. Si laInspección autoriza a seguir algún trabajo durante la noche deberáproveerse un sistema deiluminación eléctrica,aprobada por ésta.

Elmediode transporte desde lahormigonera hasta elsitio de aplicación, garantizará la rapidez de maniobra y elacceso delhormigóna todoslospuntosde la obra en construcción.

Cuando se utilice torre de distribución, los baldes de hormigón serán transportados en forma que no se produzcasegregación de los materiales, ya sea por distancias, sacudidas, etc., y la pendiente de las canaletas conductoras noexcederánde40gradosconlahorizontal.

Cuando se utilicen caños, éstos se mantendrán llenos de mezcla y su boca inferior quedará hundida en el hormigónfresco.

Toda canaleta,conducto ocaño se mantendrálimpio ylibre derestosde hormigónendurecido.

No se permitirá el uso de canaletas de madera para transporte del hormigón; los conductos o canales abiertos deberánser metálicos o de madera forrados con metal y se extenderán lo más cerca posible del lugar donde aquél se deposite.Parainterrumpirladescargaseproveeráalconductodeunatolvau otro dispositivo para regular la misma. Ladescarga se hará en forma que permita el apisonamiento del hormigón en capas que no excedan de 0,30 m de altura ysinque tenga tendencia a su disgregación.

No se permitirá la caída del hormigón desde una altura mayor de 1,00 m o depositar grandes cantidades del mismo enalgúnlugar ytransportarlo luego,hasta elsitio de su aplicación.

La colocación de hormigón se regulará de tal forma que la presión del hormigón húmedo no exceda a las resistenciasde losmoldes.

Todo el hormigón se depositará en capas aproximadamente horizontales. El apisonamiento del hormigón se haráexclusivamente con vibradores mecánicos en la masa o de superficie según corresponda, y el Contratista deberáprever cualquier dificultad que se presentare con el vibrado del hormigón para darle solución adecuada sin interrumpirlas obrasnicontravenir estasEspecificaciones.

El Contratista someterá ala aprobación delaInspecciónel número de vibradoresysuscaracterísticas.

El tiempo de vibrado será establecido por la Inspección y será el necesario para obtener una buena compactación delhormigón.

Losvibradoresseránmanejadosporpersonalexperimentadoydeberántransmitirvibracionesalhormigónenfrecuenciasno menoresde 5.000 impulsospor minuto.

Dondeserequieransuperficieslisas,setrabajaráyvibraráelhormigóndemaneraquesolamente el mortero quedeenla superficie.

No se permitiráelhormigonadobajo agua sino estáautorizado en lasEspecificacionesParticulares.

Laterminaciónoacabadodelasuperficiedehormigóncontralosencofrados,serálisaypareja,trabajándolaconherramientasapropiadaspara que laspartesfinasse dispongan contra losmoldes.

InmediatamentedeldesencofradoypreviaautorizacióndelaInspección,todosloshuecosvacíosquequedarenseráncuidadosamente llenadoscon morterosde cemento,alisando todaslasrugosidades.

Lasesquinasque estén expuestasa la vista serán redondeadaso biseladasa juicio de laInspección.

El dispositivo y los detalles de ejecución de revestimiento deberán ser expresamente aprobados por la Inspección. Sipor dificultades en el vibrado del hormigón, elContratista solicitara prescindir de su uso, podrá hacerlo, previoconsentimiento de la Inspección, siempre que aumente la proporción del cemento por metro cúbico en 10% en peso,sobrelaindicadaparaelhormigóncorrespondiente,debiendocompactarloensitioconunapisonamientoenérgico.Esta adición será sin aumento alguno para elcosto de la obra.

  - -     Juntasde Construcción

Lassuperficiesdehormigónexistentesalascualesdebeligarsehormigónnuevoquehayanfraguado,seránconsideradascomo juntasde construcción.

Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán hacerse trabajos de preparación para anexar futurasobras, de manera de formar superficies muy rústicas. Reanudado el trabajo, se limpiará perfectamente el hormigóncolocadoanteriormentelibrándolodemateriasextrañasoespumadecementoconherramientasapropiadasopicándolosino fuera suficientemente irregularla superficie sobrela cualse vaciará elnuevo hormigón.

Antesdeiniciadoelhormigonadosobrelajuntadeconstrucción,selamantendráperfectamentemojadaporespacionomenordemediahorayseextenderáentodasuextensión,unacapademorterode2cmdeespesor,compuestadeunapartedecementoportlandydedospartesdearena.Estemorteroserepartiráuniformementeparacubrirlasirregularidadesdela superficieysobreél,antesquehaya experimentadosu fraguadoinicial,secolocará el hormigón.ElContratistasometeráalaaprobacióndelaInspecciónlasjuntasdeconstrucciónparaunirlasconelhormigónacolocar.EntodaslasestructurasdehormigónlaposicióndelasjuntasdeconstrucciónseráfijadaporlaInspección,teniendoen cuenta la posibilidad de división de susdiferenteselementos.

  - -	Temperatura de hormigón

Cuando se vierta el hormigón en la obra, deberá tener éste una temperatura no menor de 10°C, ni mayor de 32°C. Enépocas de frío, deberán proveerse los medios adecuados para mantener el hormigón a una temperatura superficial nomenorde 10°C sobre cero,durante cuatro (4) díasdespuésdesu colocación.

Los métodos para calentar los materiales si fuera necesario y de protección para el hormigón, estarán sujetos a laaprobación de laInspección.

  - -     Curadodelhormigón

Todohormigón colocado enobra se protegerácontra la pérdidade humedad ylasbajastemperaturas.

Durante los siete (7) primeros días se lo mantendrá constantemente humedecido y convenientemente protegido; esteplazo mínimo se reducirá a tres (3) días si se utilizara cemento de alta resistencia inicial. En caso de heladas seaumentarán estosplazospor lo menosen eltiempo que duren aquellas.

Elagua empleadapara dicho humedecimientosatisfará lascondicionesindicadasenelArt.8 de estePliego.

Si el hormigón se coloca en época del año de bajas temperaturas, se lo protegerá en forma adecuada para evitar que,en los plazos establecidos en este inciso, la temperatura de las superficies de las estructuras sea menor de 10°C; y sihubiera peligro de heladas se adoptarán las precauciones especiales para protegerlo contra las mismas durante lasprimerassetenta ydos(72) horascuando se empleecemento Pórtland de alta resistencia inicial.

Para la protección y curado,se indican lossiguientesprocedimientos:

- Inundandolassuperficiesde laslosas

La superficie total de las losas se inundará con agua, la que se estancará en los lugares determinados mediante laconstruccióndeunsistemadepequeñasataguíaslongitudinalesytransversalesencasodesuperficieshorizontales yde taponeso diquesde tierra yotro materialen elcasode canales.

El agua se mantendrá constantemente a un espesor no inferior de cinco (5) cm sobre las superficies horizontales yllenando totalmente la sección sise trata de canales.

En el último caso el Contratista deberá disponer sus diques a distancias convenientes de modo que no quedensuperficiessincubrir.

Antesdelibrarlasestructurasalservicio,deberáextraersetodoelmaterialquesirvióparaconstruirlasataguías,lostaponeso diques.

- Cubriendo la superficie delhormigón con arpillerao con esterasde algodón o pajacontinuamente mojada.

Secolocaránarpillerasoesterasdealgodónopajamásbiengruesasyenperfectoestadodeconservación,quese mantendrán completa ycontinuamente mojadasa cuyo efecto se lasrociarácon agua durante eltiempo requerido.

Las arpilleras o esteras, cualquiera sea el tipo elegido, se colocarán en piezas con un ancho no menor de un (1) m,ni mayor de dos (2) m; su longitud variará de acuerdo a las necesidades, pero nunca deberá ser menor de tres (3)m; cada pieza deberá superponerse conlascontiguasenunosquince (15)cm,aproximadamente.

Elriegoparamantenerlahumedadseharádenocheydedía,sinexcluirlosdomingosyferiadosduranteelplazoestablecidopara elcurado a cuya terminación se retirarán lasarpillerasoesteras.

- Cubriendolasuperficie del hormigóncon papel adecuado

Paraesteprocedimientoseusarápapelespecialcompuestodedos(2)láminasdepapeltelaentrelascuáleshayuna delgada capa bituminosa.

ElpapelpreviamenteseráaprobadoporlaInspecciónysuprovisiónseharáensuficientecantidadpararealizarel curado continuo durante elplazo establecido.

Todalasuperficieaproteger,quedaráperfectamentecubierta con las diferentespiezasde que se compone elpapel,superponiéndolasen forma de que no quede ningúnlugarsin cubrir.

Elempleodelmismopapelparadiferenteslugaresseautorizaráhastaqueporelusolosdeteriorosproducidosimpidan obtener un resultado efectivo a juicio de laInspección.

- Cubriendo la superficie de laslosascon una capade tierra,arena o aserrín completamente empapado.

Estemétodoconsistiráencubrirlassuperficieshorizontalesconunacapadetierradeespesormínimodecinco

(5)cm,agregándoleunacantidadsuficientedeaguapara cubrirla íntegramente y manteniéndola en estado deinundacióndurante elplazo establecido.

Silatierradereferenciaencualquiermomentotuvieraunespesormenorqueelindicado,seleagregarálacantidad faltantehasta obtener elespesor mínimo especificado.

Antesdelibrar al serviciolasestructurasasícuradas,seretirarála tierra.

- Cubriendo lasuperficiecon unacapadepaja,henoomaterialsimilarsueltomanteniéndolomojado.

Lasuperficiedelaslosassecubriráconpaja,henouotromaterialsimilar,limpioycolocadoenformaflojaformando un espesor no menor de quince (15) cm.

Lapajasehumedeceráíntegramentetanprontosehayaextendidoyselamantendrábiensaturadadurantetodoel período de curado.

Si parte del material se desplazara, se le agregará la cantidad necesaria para que tenga el espesor conveniente.Antesdelibrarlasestructurasasícuradasalservicio,elContratistaextraerátodalapaja,henoomaterialusadoparaque aquéllasqueden limpiasyen condicionesde uso.

- Conriegocontinuo dela superficieexpuesta

Seregaránlasestructuraspermanentemente,tantodedíacomodenochesinexcluirdomingosy feriados,medianteuna llovizna para asegurar su completa ycontinua humedad.

Enningún caso se permitiráun chorrofuerte de agua.

- Membranaelástica transparente.

Mediantelaaplicación,inmediatamentededesencofradalaestructura,deuncuradoespecialenformademembranaelásticatransparenteabasedecerasy solventes,coneladicionaldeuncolorantequepermitacontrolarsu aplicación,elmaterialdeberá ser aprobado por escrito por laInspección.

  - -	Desencofrado

Nosepermitiráretirarlosencofradoshastatantoelhormigónmoldeadopresenteunendurecimientosuficientecomoparano deformarse o agrietarse.

Entiempofavorable(temperaturasuperioralos4°C)podráefectuarseeldesencofradodeacuerdoalossiguientesplazos:

Costadosde vigas,pilares......................	7días

Columnas................................................	8días

Losasdemenorde8 mdeluz................	15días

Vigasy losasdemuchaluz.....................	25días

Entiempofrío(temperaturainferiora4°.C),sepracticaráunainspecciónpreviadelestadodefraguado;losplazosindicadospara eldesencofrado se aumentarán por lo menosenelnúmero de díasque dure la helada.

Al efectuar el desarme de moldesy encofrados,se procederá con precaución, evitando choques, vibraciones ysacudidas. Las especificaciones que proceden se aplicarán a los casos en que se emplee cemento Pórtland artificialnormal. Si se empleara cemento de alta resistencia inicial, a solicitud del Contratista, la Inspección podrá acortar losplazospara desarme de encofrados.

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de estas superficies, los plazos de desencofrados serán de 6días.

a)  Tolvas.............................................	Variarádeacuerdoal tipo deencofrado

b)  Entubados.......................................	6días

- Canales rectangulares...................	3días

- Canalestrapeciales,talud 1:1........	2días

- Canales trapeciales,talud 1:2........	3días

  - -	Terminación

Inmediatamente de extraídos los moldes y encofrados deberá eliminarse todo resto visible de ataduras, grampas,bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos y se cubrirán los vacíos, consecuencias de los mismos, con un morterocompuestode una parte de cemento ydospartesde arena medidosen volumen.

## Artículo15-CALIDADDEEJECUCIONDELASOBRASYSUSMATERIALES

Todas las obras se efectuarán de acuerdo a las normas del buen construir. Los materiales serán de buena calidad yestaránde acuerdo a lasespecificacionesno pudiendo emplearse sin laprevia aprobación de laInspección.

## Artículo16-DETALLESCONSTRUCTIVOS

  - - Mezclasa emplear.

Lasmezclasyhormigonesserán dosificadosde acuerdo a la planilla adjunta (Planillade Dosajes).

  - -	Elementosdehormigónarmadonoespecificados.

Cuando los espesores de elementos de hormigón armado no estuviesen especificados expresamente, se construiránlos espesores y se colocarán los elementos de hormigón mínimos que fije la reglamentación de la Municipalidadrespectiva,en vigencia a la fechadelllamado a Licitación.

  - -    Excavacionesendemasía bajoplano defundación.

Cuandosehubiereexcavadoelniveldecimentación,elrellenoaefectuarbajoelcimientoseharáconhormigónde100 Kg de cemento Pórtland por metro cúbico colocado.

  - -     Pruebade funcionamiento yde carga.

LapruebadefuncionamientoydecargaqueseñalanlasEspecificacionesParticularesseránefectuadasporel

Contratistaasu cargo,ysu realización escondiciónindispensable a la RecepciónProvisoria de las obras.

  - -Gastosde bombeo ydrenaje.

Siporejecutaralgunaobrafuesenecesarioefectuarbombeoy drenaje, el gasto será por cuenta delContratista,quiéndeberá preverlo alpresentarse a licitación.

## Artículo17-NORMASDEMEDICIONDEOBRAS

Cuandofuere necesariomedir lasobrasejecutadasparasu certificación, se procederá comosigue:

- Hormigón armado: Se medirá el volumen de acuerdo a las medidas efectivas. En las losas con vigas de apoyo secomputará como guía la saliente de éste bajo o sobre la losa. Se considerará como largo de las columnas sulongitudlibre.

- Veredaycordón:Lasveredassecomputaránporsuperficieyel cordón pormetrolineal.

- Rellenosyterraplenes:Se mediránpor volumen efectivo.

- Excavaciones: Se medirán por volumen efectivo teniendo en cuenta el volumen debido al talud prudencial querequieren los cortes de terreno. En los volúmenes naturales derrumbados se medirá solo su carga, transporte ydescarga, si el rubro correspondiente implicara "excavaciones con transporte". El talud prudencial a adoptar seráaprobadopor laInspección.

## Artículo18-DELACONSTRUCCIONDEOBRACIVI

  - -    TerminacionesSuperficialesFinalesen Hormigones.

ConelpropósitodeobtenersuperficiesperfectamenteacabadasenlasobrasdeHormigónalavista,deberáemplearse encofrados adecuados a estos fines. Estos se realizarán con madera fenolica nueva o chapa nueva con lasdebidasprevisión de elementosantiadherentes

  - -Contrapisos.

Debajo de todos los pisos en general se colocará un contrapiso de mezcla indicado en el artículo correspondiente;según su destino se sigue la siguiente clasificación:

- Paraexterioressobretierra,conpisosdemosaicoscalcáreosograníticos,elcontrapisotendráde10a12cmdeespesor.

- Paraexterioressobretierraconpisodecementoalisadoseráde12cmdeespesor.Estetipo de contrapisollevaráen su interior un entramado deun hierro de 6 mmde diámetro cada 30 cm,armado en ambossentidos.

  - -	Pisos

Seejecutarán deacuerdo alo consignado enlosrespectivosplanos.

a)Pisodecemento:Sobreloscontrapisosespecificadosyantesdequefragüen,seextenderáunamezclatipo"M"de 2cmde espesor.

Estacapaseamasaráconlacantidadmínimadeagua.Unavezextendidasobreelcontrapisoseráligeramentecomprimida hasta que elagua comience a fluir por la superficienivelada yalisada.

Cuandohayafraguadohastaunpuntoconvenientesepasaráel rodillometálico.

Despuésde6horasdefabricadalaúltimacapao,ensudefecto,duranteeldíadeejecución,selaregaráabundantementeyselarecubriráconunacapadearenaparaconservarlahúmeda

  - -	Pinturas

Losmaterialesaemplearsey,enespeciallosinflamables,seránalmacenadosenlocalesqueofrezcanseguridadcontrael peligrodeincendio.Seadoptaránlasprecaucionesparanoafectaroensuciarloslocalesdeledificioqueseutilicenparaalmacenamientoypreparacióndelaspinturas.

Las pinturas se prepararán en locales al abrigo del polvo. También se admitirá el empleo de pinturas y enduídosconvenientementepreparadosenfábricas,demarcasdereconocidacalidad.

Entodosloscasos,loscoloresseránindicadosoportunamenteporlaDirecciónTécnica.

## CAPITULOIV–ELECTRICIDADYELECTROMECÁNICAPLANILLAN°1

Díametrosypesospormetrolinealdebarrasdehierroparaarmadurasdehormigónarmado.

| HIERROCOMUN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (mm) | Peso (Kg/m) | Diámetro (mm) | Peso (Kg/m) |
| 5 | 0,153 | 22 | 2,965 |
| 6 | 0,221 | 23 | 3,241 |
| 7 | 0,300 | 24 | 3,529 |
| 8 | 0,392 | 25 | 3,829 |
| 9 | 0,496 | 26 | 4,144 |
| 10 | 0,613 | 28 | 4,803 |
| 11 | 0,741 | 29 | 5,152 |
| 12 | 0,882 | 30 | 5,513 |
| 13 | 1,035 | 31 | 5,887 |

| 14 | 1,201 | 32 | 6,273 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1,378 | 34 | 7,082 |
| 16 | 1,568 | 35 | 7,505 |
| 17 | 1,770 | 38 | 8,846 |
| 18 | 1,985 | 40 | 9,802 |
| 19 | 2,212 | 45 | 12,200 |
| 20 | 2,450 | 50 | 15,600 |
| 21 | 2,702 |  |  |

| HIERROTORSIONADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (mm) | Peso (Kg/m) | Perímetro (cm) | Diámetro (mm) | Peso (Kg/m) | Perímetro (cm) |
| 4,2 | 0,11 | 1,34 | 16 | 1,58 | 5,46 |
| 6 | 0,22 | 2,10 | 18 | 2,00 | 6,21 |
| 8 | 0,40 | 2,76 | 20 | 2,47 | 6,84 |
| 10 | 0,62 | 3,47 | 22 | 2,95 | 7,55 |
| 12 | 0,89 | 4,09 | 25 | 3,85 | 8,63 |
| 14 | 1,21 | 4,83 |  |  |  |

## PLANILLAN°2

Forma,TipoyDimensionesdeGanchosyEmpalmesdeBarrasdeArmadurasparaestructurasdeHormigónArmado

| Designación y diseñodeldetalle | a | b | c | r | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GANCHOS |  |  |  |  |  |
| a)Barrasdetracción | 2,5d | 3d | 2,5d | 2d | 6,3d |
| b)Barrasdecompresión | 3d | d | 2d | 1,5d | 2,4d |
| EMPALMEDEBARRAS |  |  |  |  |  |
| a)Poratadura | 2,5d | 3d | 2,5d | -- | 30d |
| b)Porsoldadura | -- | -- | -- | -- | 10d |

## PLANILLAN°3

HORMIGONESDEARMAR

| AGREGADOGRUESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HORMIGONTIPO | CEMENTO (Kg) | ARENA (dm3) | CANTORODADO (dm3) | TAMAÑO DE LOSGUIJOS OTROZOS (mm) |
| I | 450 | 480 | 800 | 10a30 |
| II | 400 | 480 | 800 | 10a30 |
| III | 350 | 480 | 800 | 10a30 |
| IV | 300 | 480 | 800 | 10a30 |

## PLANILLAN°10

HORMIGONESSIMPLES

| AGREGADOGRUESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HORMIGONTIPO | CEMENTO (Kg) | ARENA (dm3) | CANTORODADO (dm3) | TAMAÑO DE LOSGUIJOS OTROZOS (mm) |
| V | 250 | 480 | 800 | 10a30 |
| VI | 200 | 480 | 800 | 10a50 |
| VII | 150 | 480 | 800 | 10a50 |
| VIII | 118 | 472 | --- | 10a50 |

NORMASCOMPLEMENTARIAS

- NormaOSNNº2.005-1.946-MaterialquepasaportamizIRAM74.

- NormaIRAMN°0.115-Puntodeablandamiento.

- NormaIRAMN°6.576-Penetración.

- NormaIRAMN°6.555-Puntodeinflamación.

- NormaIRAMN°1.588-Pesopormetrocuadrado.

- NormaIRAMN°1.577-Resistenciaalatracción.

- NormaIRAMN°1.576-Pérdidaporcalentamiento.

- NormadelInstitutodelAsfalto-Resistenciaaldesgarramiento

- NormaIRAMN°3.012-Cargaderotura.